《东莞市商品混凝土产业技术管理及可持续发展的分析研究》

总报告

目录

- 前言

- 项目的由来，目的和要求

- 项目进行过程简述

- 项目的意义

- 东莞市商品混凝土产业的概况

- 产业的兴起与特色

- 目前产业的规模和经营状况

- 市场环境与政府部门的管理

- 对社会的贡献与存在问题

- 产业布局和与市场经济协调发展的思考

1,  产业布局的现状、原则和规划

2,  国内的成功经验与教训

3、 产业良性发展规律的总结与思考

4、 建议

- 管理体制、产业结构的可持续发展

- 国外混凝土工业发展经验的借鉴

- 我国建筑材料工业体制结构发展的过程

- 结合我国国情的思考

- 关键技术问题：混凝土原材料的质量与管理

- 概述

- 混凝土集料的质量现状及其对商品混凝土质量的影响

- 混凝土外加剂问题及其对商品混凝土质量的影响

- 混凝土矿物掺合料问题及其对商品混凝土质量的影响

- 应用于商品混凝土的水泥的质量及其管理

- 混凝土原材料市场管理机制的建立

- 关键体制问题：混凝土生产与施工的协调和统一

- 历史因素造成的体制问题及其影响

- 建筑业体制改革的必要性和途径

- 建筑法规及管理规范必须做的工作

- 政府、行业和企业内部管理模式的互动与发展

- 现阶段政府功能（审批和监督）的必要性和发展的思路

- 行业协会在规范、协调、制约、监督方面越来越重大的作用

- 企业内部管理全面科学化与制度化

- 企业社会信誉度的评审制度及其信誉

- 建筑业市场中的混凝土产品市场的建立和完善

# 一 前言

撰写：文梓芸

## 1、项目的由来，目的和要求

本项目为东莞市建设局2006年科技项目（软科学）“东莞市商品混凝土产业技术管理及可持续发展的分析研究”（计划编号为？）。东莞建设局2006年6月委托华南理工大学和东莞市建筑科技促进中心完成该课题。

本课题目标是:(1)调查分析东莞市商品混凝土产业技术管理的现状，与国内外发展水平比较，找到存在的主要问题。(2)通过试点企业的试验，研究影响东莞市商品混凝土质量的关键技术问题，提出解决的方案。(3)针对产业体制和结构中影响可持续发展的关键问题，提出改革的建议。

具体要求是：选择2个混凝土公司（拌站）进行深入的蹲点研究和技术协作。详细了解影响东莞市商品混凝土质量和市场的关键技术问题和管理体制的问题，通过实验室和生产线试验找到解决的途径，与此同时培训技术骨干和修改（订）企业管理规程；围绕承包的工程进行实验室和生产线试验，高质量完成工程项目，使试点企业的技术水平和产品质量获得显著提高。对东莞市预拌商品混凝土行业技术和管理人员召开技术讲座2－3次，讲述行业最新动态、混凝土科技知识和生产工艺知识，同时征求对行业技术管理的意见。撰写研究报告和管理规程（草案）并在行业内和政府相关管理部门内宣讲，广泛征求意见，进行修改。

## 2、项目进行过程简述

在东莞市建设局（主管散装办）的领导下，本项目在2006年8月开始执行。选择了长安镇长兴搅拌站和麻涌镇创基搅拌站作为调研和试验的工作点。每个站都有项目组成员分五次～六次进入蹲点共停留十～十三天，进行了东莞市商品混凝土产业基本状况的调查，目前行业管理体制调查，企业内部生产与技术管理的调查，市场状况的调查等。项目组成员还深入搅拌站生产岗位，了解生产实际情况和基层人员的意见，对影响目前混凝土生产质量的技术和经营管理问题进行研究和分析，最后提炼出几个关键技术问题，以企业为主体进行了实验室试验，获得了有益的数据和经验。

在这期间，文梓芸教授分别于10月15日和 11月20 日为东莞市搅拌站进行了两次专题讲座，题目分别为“商品混凝土生产技术概论－－兼论产业的现状与未来”和“东莞市商品混凝土产业发展的现状与问题”。讲述的内容受到了普遍欢迎。

为了更广泛和全面的了解情况，课题组还在3 月19 日召开了东莞市各搅拌站的讨论和咨询会议,以及混凝土协会的咨询会议。广泛的听取了行业内和行会内的意见。会议中发言十分热烈，大家对东莞市行业现状与问题获得了高度一直的看法。

在本项目的研究报告初稿和东莞市商品混凝土产业技术管理规程（细则）（草案）撰写完毕后，又在协会和部分混凝土公司人员中征求意见。得到了很多有益的建议。

## 3、项目的意义

混凝土是人类使用量最大、并与人类生活质量和地球生态环境关系最密切的工程材料。总所周知，我国实现了混凝土商品化以后，建设工程和社会面貌都获得了很大的改善。建设工程的混凝土质量明显提高了，混凝土工程合格率大大提高，与现场加工混凝土相比，偷工减料发生的几率已经大为下降；各方对混凝土质量的关心程度提高了，建设工程的透明度增加了；混凝土总体的技术水平不断在提高，高强、高工作性能的混凝土时有使用，泵送混凝土大量使用；建筑工地的环境和占地情况大大改善了，施工场所对交通、居住环境的干扰也大大减少了；建设工程的施工效率也提高了；散装水泥的应用大幅度增加了，等等。因此，可以肯定地说，我国发展商品混凝土具有巨大的市场潜力和广阔的发展前景。

但是，对于混凝土材料重要性的认识，社会上仍然存在重大偏差，普遍认为混凝土材料和结构不存在耐久性和安全性问题，混凝土技术是一门按照既有经验配方混料（“玩泥沙”）的技艺，没有重大科学问题。直到出现大量工程质量和安全事故（使用中的桥梁、楼房、水坝垮塌，核电站的核辐射泄露，使用不到２０年的建筑物成为危房，重大工程使用寿命之短大大出乎意料，等等）后才发现混凝土科学技术的重要性和复杂性，却已付出极其惨重的代价。在土木建筑行业甚至材料管理和生产部门内部，至今也存在着“混凝土不存在高科技问题”，“混凝土耐久性问题不值得研究”，“混凝土工业已经走到顶峰，不需要再发展”等错误观点。对于新兴的预拌混凝土产业，社会上从开始不认识，认为不足到后来对它的期望值过高：认为它能够解决混凝土质量的一切问题。这些认识说明，正因为混凝土在人类社会中存在之广，影响之大，在社会中普及混凝土科学知识的重要性是不容忽视的。当然，混凝土生产的现代化，包括了完整的混凝土工业体系的建立和完善（不仅仅是建立了混凝土预拌产业），关乎建设工程的质量和生产效率，关乎它们的安全与耐久寿命，也关乎能源及资源的最大规模的节约，以及生态环境的重大保护；直至人类社会文明与进步的策略以及都市化进程的成败兴衰，等等，因此，它是社会发展的里程碑，是现代世界的标志。但是，应该清醒地认识到：混凝土生产的商品化以及混凝土预拌产业的出现并没有能够从根本上解决混凝土工程与材料的基本问题。它在提供了土木建筑工业现代化的美好前景的同时，也在产业结构和体制管理乃至科学技术上暴露了混凝土生产，乃至土木建筑工程长久以来存在的，过去没有暴露的体制性、结构性和根本技术性的缺陷与致命的弱点。即：从原材料到产品（建设工程）的各生产环节的管理过于分散和复杂；对最终产品的影响因素错综多变；大量生产环节的技术含量极待提高；关乎国计民生最重大问题之一的混凝土工程耐久性的问题形势十分严峻；产业体制和结构互相脱离和相互制约，难以协调和统一管理；等等。由此可见，它是建设工程领域目前存在的体制、结构、管理和技术落后等重大问题的集中反映。

目前，东莞市商品混凝土行业运行中暴露的问题集中反映在以下几个方面：

- 产业规模与市场协调发展的矛盾――由于混凝土企业生产和技术操作方式简单，生产效率高，利润一段时间内相对丰厚，因此社会投资意欲较强。造成产业发展速度不容易控制，如果产业发展过快，会造成混凝土卖方市场竞争激烈，混凝土产品的质量可能下降，会导致严重的社会效果。反之，如果混凝土产业发展落后于建筑市场发展，会造成买方市场，使混凝土产品失去商品的含义，会造成垄断，建筑工程价格不合理，损害消费者利益。

- 混凝土生产与工程施工的矛盾――这个矛盾目前对建设工程的影响最大。它属于建筑行业管理体制和产业结构性的矛盾。自从混凝土生产从建筑行业分离出来后，这个矛盾就一直存在。将继续存在下去，直至一个新的产业结构和管理体制出现为止。我们对此绝不能掉以轻心。

- 落后的原材料生产水平与先进的混凝土生产方式的矛盾――这是影响我国混凝土工程质量的关键问题。我国混凝土原材料，特别是粗细集料――砂石的生产方式和技术水平过于落后，已经严重影响了我国混凝土工程的质量；资源的短缺又进一步加重了这对矛盾。混凝土上下游产业长期处于管理体制和管理水平很不平衡和很不协调的状态。这个问题目前也亟待解决。

- 材料科学技术的高速发展与落后的混凝土意识观念的矛盾――在混凝土技术已经发展到高性能化（高耐久性、高工作性、高体积稳定性和高力学性能）和高技术化（大量使用各种等级和各种特殊用途的混凝土，耐久寿命和高安全性成为最高准则）的今天，我们涉及这个行业的人员（领导干部、政策制定者、管理人员、生产人员和使用者）仍然停留在“混凝土只是一门简单的技艺”，“不存在耐久性和高技术问题”，“除了强度和坍落度以外，混凝土其他性能并不重要”等观点。这是妨碍建设工程技术进步的重要环境。由于混凝土建设用途的广泛性，普及现代混凝土科学教育实在必要。

- 混凝土产品及工程市场化和商品化的需求与现行行政管理体制的矛盾――混凝土产品与工程数量巨大，战线特宽，周期又长，环节很多，技术问题十分复杂，单纯依靠政府部门及其附属机构的管理，已经证明实在是捉襟见肘的，从长远看，也是不符合市场经济发展规律要求的。因此，如何寻找到一条符合我国社会主义市场经济发展的，管理好混凝土工业和建筑市场的方法，是一个需要摸索的大问题。

因此，对东莞市新兴的商品混凝土产业进行较为深入的调查研究，从体制、管理和技术三个层面上进行分析研究，实属及时和必要。它首先会给我们政府规划长期经济可持续发展战略提供依据，同时会给政府制定近期混凝土行业发展方针和完善建筑市场管理制度提供参考；对于混凝土企业的投资者和管理者，它会提供较强技术性和行业发展方向性的引导；对于一切关心建筑行业和建筑市场的人们，它会成为普及混凝土基本知识以及了解商品混凝土产业可持续发展问题的教科书。

## 二  东莞市商品混凝土产业的概况

撰写：詹小玲 金超 李可斌

## 1、产业的兴起与特色

东莞的商品混凝土行业出现在20世纪90年代初，最早有交港、广创、擎天等一批商品混凝土搅拌站。但商品混凝土产业大规模的发展是在2003年至2004年国家、省、市相继出台了 “关于限期禁止城市城区现场搅拌混凝土通知”以后， 2004年东莞市成立预拌混凝土行业协会时有18家商品混凝土企业，其中有5家尚在筹建之中，到2006年底，已有39家商品混凝土企业，其中有11家尚在筹建中。就近几年的情况来看，东莞的商品混凝土产业的兴起与发展是非常迅速的。

东莞市商品混凝土产业特色是企业规模大，生产能力强，很多企业都拥有至少两条生产线，每条生产线生产混凝土的最大生产能力（非标准生产能力）一般都在120m3/h 以上，年生产商品混凝土的能力均在40万立方米以上，有的甚至高达120万立方米。大部分商品混凝土生产企业都拥有至少一辆混凝土泵车及9m3混凝土搅拌车20辆以上，集搅拌、运输、泵送于一体，具有很强的运输泵送混凝土能力。

### 2、目前产业的规模和经营状况

东莞市商品混凝土生产企业投资高、占地大，产业规模大。商品混凝土生产企业成立的注册资金至少要1000万元人民币，总投资超过3000万。据调查，商品混凝土企业的机械设备达到国内先进水平，同时还拥有设备先进、功能齐全得商品混凝土实验室。如表2.1中是一些混凝土行业的设备统计情况：

从表中的统计数据可以分析出，搅拌站的硬件投资成本很高，而现在市场上的情况是，原材料成本高，且价格有逐年增加的趋势，以河沙为例，价格由04年的30元/m3涨至目前的50元/m3，而商品混凝土的价格因市场的竞争激烈一降再降，也就是说，东莞市商品混凝土产业利润不高，搅拌站回收成本所需时间会很长，目前的经营状况对商品混凝土的健康可持续发展会产生一些不利的影响。

表2.1  东莞市预拌混凝土搅拌站统计表

| 序号 | 公司名称 | 泵车 （台） | 搅拌车（台） | 搅拌机（台） | 产能 （万立方米） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东莞市东田混凝土搅拌有限公司 | 4 | 30 | 4 | 64 |
| 2 | 东莞市广创混凝土有限公司 | 4 | 42 | 3 | 90 |
| 3 | 东莞市港创建材有限公司 | 2 | 20 | 4 | 120 |
| 4 | 东莞市东长混凝土搅拌有限公司 | 8 | 42 | 4 | 43.6 |
| 5 | 东莞市骏业混凝土有限公司 | 6 | 36 | 3 | 66 |
| 6 | 东莞市骏宇混凝土有限公司 | 6 | 32 | 2 | 60 |
| 7 | 东莞市虎门擎天混凝土有限公司 | 0 | 14 | 2 | 40 |
| 8 | 东莞市永兴混凝土有限公司 | 2 | 19 | 2 | 40 |
| 9 | 东莞市华润混凝土有限公司 | 0 | 50 | 2 | 40 |
| 10 | 东莞市交港混凝土有限公司 | 0 | 37 | 3 | 90 |
| 11 | 东莞市汇锋建材实业有限公司 | 1 | 30 | 2 | 60 |
| 12 | 东莞市协同混凝土有限公司 | 4 | 25 | 3 | 72 |
| 13 | 东莞市建生混凝土有限公司 | 3 | 26 | 2 | 48 |
| 14 | 东莞市建安混凝土有限公司 | 2 | 24 | 2 | 40 |
| 15 | 东莞市东建混凝土有限公司 | 4 | 35 | 3 | 24 |
| 16 | 东莞市建业混凝土有限公司 | 2 | 36 | 2 | 72 |
| 17 | 东莞市长兴混凝土有限公司 | 4 | 30 | 2 | 48 |
| 18 | 东莞市易发混凝土有限公司 | 4 | 28 | 3 | 108 |
| 19 | 东莞市中泰混凝土有限公司 | 2 | 22 | 3 | 72 |
| 20 | 东莞市光泰混凝土有限公司 | 6 | 26 | 2 | 72 |
| 21 | 东莞市亨达混凝土有限公司 | 1 | 36 | 2 | 72 |
| 22 | 东莞市新鸿基混凝土有限公司 | 3 | 28 | 2 | 120 |
| 23 | 东莞市创基混凝土有限公司 | 2 | 30 | 2 | 72 |
| 24 | 东莞市裕燊混凝土有限公司 | 4 | 20 | 2 | 40 |
| 25 | 东莞市鸿信实业有限公司 | 0 | 6 | 2 | 72 |
| 26 | 东莞市全鑫混凝土搅拌有限公司 | 4 | 45 | 2 | 48 |
| 27 | 东莞市天仁混凝土有限公司 | 3 | 30 | 2 | 72 |
| 28 | 东莞市宏轩混凝土有限公司 | 0 | 10 | 2 | 80 |
| 29 | 东莞市恒峰混凝土有限公司 | 2 | 20 | 2 | 48 |

## 3、市场环境与政府部门的管理

东莞市商品混凝土产业的市场环境目前的现状是内忧外患。东莞商品混凝土生产企业很多，竞争激烈，再加上还有外地的如广州、深圳的混凝土行业的介入，给东莞本地尤其是毗邻广州、增城、深圳的镇区的商品混凝土企业，带来了更大的压力。

政府部门对商品混凝土行业的监管从来就是不遗余力，为东莞市商品混凝土行业的发展作出了巨大的贡献。东莞市政府部门为加强对商品混凝土的产品质量和企业市场行为的监督管理，为保证建设工程质量和安全，改善城市环境，推进建筑企业的技术进步，制定了《东莞市建设局关于加强预拌混凝土管理规定》，对在东莞市行政区域内从事预拌混凝土生产、销售和使用的单位和个人进行约束和管制。

### 4、对社会的贡献与存在的问题

在东莞市的建设工程中，禁止现场混凝土的搅拌，推广使用商品混凝土对社会的发展具有里程碑一样的作用。起到的作用有：

1.使用商品混凝土大大减轻了施工造成的对城市环境的噪音污染，对保护城市的环境不被污染和破坏方面所起的作用十分明显；

2.随着商品混凝土产业的兴起与发展，商品混凝土的生产效率得到了很大的提高，并且生产的混凝土质量稳定可靠， 为东莞市的工程建设作出了不可磨灭的贡献；

3.商品混凝土行业在政府的监管下，严格控制生产质量，为商品混凝土行业赢得了信誉，得到了社会的广泛认可，商品混凝土现有的覆盖率在95%以上，甚至有很多的私人民房也开始使用商品混凝土。

但是商品混凝土行业的发展也存在一些问题急待解决。

1.与施工方在对混凝土的使用上有较大的矛盾。据调查施工方有不按混凝土施工规定要求操作的情况发生，如在现场任意往预拌混凝土内添加生水，不按标准的要求对混凝土进行收光抹面、养护。但是商品混凝土一旦发生质量问题，如裂缝、蜂窝、麻面、初凝时间过长等，施工方往往直接就追究商品混凝土生产企业的责任，而忽略自身在施工方面的原因。

2.原材料紧张，成本高。由于环保绿化原因，职能部门关闭了部分石场，部分地区禁止采挖河砂，导致砂石资源紧张，而且砂石的质量也欠佳。商品混凝土生产企业希望能缓解这方面的压力。

3.竞争激烈。商品混凝土行业随着市场的发展，竞争是越来越激烈，商品混凝土的市场价格逐年下降，以普通泵送混凝土C30为例，目前售价仅约为230～240元/m3，而混凝土的生产原材料成本又是逐年增加，显而易见，目前商品混凝土行业生存压力很大。“供大于求”必然导致恶性竞争，个别搅拌站由于资金链，人脉链未能衔接好，2005年下半年投产，至今就陷入了难以为继的困境。

# 三 产业布局和与市场经济协调发展的思考

撰写：文梓芸

我国很多城市在发展商品混凝土产业到一定阶段都不约而同遇到了产业规模与市场发展需要协调的矛盾。由于混凝土企业生产和技术操作方式相对简单，生产效率较高，在发展的一段时间内企业利润相对丰厚，因此社会对本行业的投资意欲很强。造成政府对本产业的发展速度和企业规模很不容易控制。如果产业布局和规模发展速度过快，就会造成混凝土卖方市场竞争过于激烈，导致混凝土产品和工程质量下降，从而造成严重的社会效果。反之，如果混凝土产业发展落后于建筑市场发展，市场缺乏竞争环境，就会造成买方市场和卖方垄断，使混凝土产品失去商品的含义，建筑工程价格会不合理的偏高，损害消费者的利益。由此可见，鉴于建筑工程在社会中的重要性，必须对其采用宏观调控手段加以引导。但是，要引导本行业良性地协调地发展，并不是容易的事情，它牵涉到对市场经济发展规律和建筑市场供求关系的认知，行业发展调控的“收’与”放”的“度”的掌握，政府对经济调控能力和水平，以及如何利用市场与行业自身调节能力等方面，东莞市在这方面积累了很多成功的经验。

## 1、产业布局的现状、原则和规划

汲取了国内和周边地区的经验和教训，东莞市政府从一开始就十分重视商品混凝土行业的规划和良性发展。制定了“科学设站，合理布点”和“原则上一镇一站”的布点原则。在限制和淘汰现场搅拌混凝土的同时，严格审批，有控制地发展商品（预拌）混凝土产业，对行业兴起之初的布局起了很好的作用。

首先，东莞市政府在限制和淘汰现场搅拌混凝土方面做了十分有效的工作，不仅力度大，而且措施到位，因此在很短的时间内就把现场搅拌基本控制下来，这在周边范围内是很突出的成绩。目前具备营业资格的搅拌站有29家，正在筹建和待验收的有10家。39个搅拌站中，除了东城区三个站，南城区两个站，长安镇四个站，沙田镇五个站，樟木头镇两个站，大朗镇两个站外，其余 20个镇现在都是一镇一站。商品混凝土的２００６年实际供应量估计已经达到1000万立方/年左右。对于如何估计商品混凝土在市场的占有率，存在不同看法，例如，有人认为，如果从东莞市建筑砂石的使用量来估计，目前东莞市商品（预拌）混凝土的市场占有率只有50％左右。但是，大多数业内人士认为应该从报批的建筑面积来估计，如果这样,则商品混凝土的占有率就达到80％甚至以上。这些数字，究竟哪一个更接近实际情况？有待进一步确认。

这个数字之所以重要，是因为一方面，它是评估混凝土产业发展空间的重要数据；另一方面，它并不是一个不变的而是随着市场和时间推移的变量。根据国内外经验，商品（预拌）混凝土占有率达到80％以上是一个指标，说明本行业实际上已经接近饱和。发达国家和我国发达地区一般统计到的占有率也只有80％及以上，因为肯定还要有一些空间留给各种特殊情况下加工的混凝土，当然还有统计方法的误差，因此不可能达到100％。同时，决策者考虑问题的出发点，还要加上市场发展的时间因素。从东莞市目前的经济发展情况而言，还需要考虑的因素有：未来几年内的基本建设发展的规划，基本建设中混凝土工程所占的比重和混凝土使用水平的提高。例如，作为珠三角地区的经济重镇和水陆交通的枢纽，东莞市将会建设更多的道路和高速公路，水港码头，隧道桥梁，高层建筑，工业厂房和市政工程等。混凝土使用数量在一、二十年内不仅会增加，而且混凝土等级、品种和质量水平也会大幅度提高。因此商品混凝土产业在东莞市不仅还需要上规模，更重要的是要上档次；与此同时，与混凝土工业配套的混凝土原材料工业基地也要发展和完善。从本行业的实际看来，商品混凝土企业建站的周期不长，从筹备到建成可以一年之内完成，从投产到完善需要的时间大概也需要一年左右，所以需要二年左右的时间，才能跟上市场的需要。由此可见，需要做好两年～三年的行业规划，这个规划必须与市场和社会的发展相联系。

至于如何定义一个有确定设备和原材料来源的搅拌站的生产能力,是一个需要有统一认识的问题。生产能力可以分为最大生产能力和标准生产能力两种.实际执行中还会有各种看法.在这里,我们只能用标准生产能力来定义，否则就没有统一标准。在一般的搅拌站标准设计中，每天生产时数为10小时，一年生产天数为300天。这与建筑工程的的施工周期（每年平均生产时数）是比较吻合的。搅拌机的填充率一般定位为2/3,对于C25~C30混凝土，每罐混凝土的生产周期定为2分钟。因此，一个3方机，每天生产量为480方，每月为1.2万方，一年为14.4万方。一个4.5方机，每天为720方，每月为1．8万方，每年为21.6万方。可见，这样得到的产量比较适中，在这生产量下，搅拌站可以有一定利润可图。

由此基本数据出发，东莞市现在的商品混凝土的标准生产能力应应该是4.2～4.7万立方/天，105～117万立方/月，1260～1404万立方/年。 即标准年生产能力实际上已达1300万立方或以上。如果商品混凝土的占有率达到80％的数字是可靠的，则目前建设水平下的混凝土需要量为1000/0.8＝1250万立方/年。即现有的搅拌站的供应能力是足够东莞全市应用有余的。行业内呼吁供过于求是符合目前事实的。当然，这个供求关系如何定位才算合理，或最理想，显然有待进一步商榷。

东莞市截至2007年3月下旬为止的商品（预拌）混凝土产业的数量和企业规模如下表.

我国商品混凝土产业大规模出现于上世纪９０年代初期，但是，到了９０年代中后期（１９９７年）开始，很多大城市就已经出现混凝土产业“表观饱和”（需要竞争才能得到客户）的现象。也就是说，在大城市，混凝土产业的发展还没有来得及进入完善期，生产能力就已经“饱和”了。除了中小城市因为各种阻力导致发展缓慢以外，东部和中部地区商品混凝土行业发展过快是普遍现象，这种现象不是很正常的。其直接影响是行业的规划和管理很难完善。有些大城市，还没有来得及制定必要的行业管理规范，行业内的过渡竞争（价格战）就已经十分激烈，在管理体制和产业结构不完善的情况下，这种竞争只能导致混凝土质量水平的下降和工程质量的损失。我国混凝土行业的规划和管理比较好的地区大多集中在江苏、浙江地区，其中上海市在建立混凝土行业的初期就十分强调分布于城市周边地区，对于搅拌站供应的区域范围也有所规划和限制。90年代中期，上海市还建立了混凝土交易市场，对商品混凝土进行集中的、引导式的管理。

因此上海市商混市场的环境相对比较好。其它较好的城市还有常州市等。当然，他们的经验还包括原材料市场的组织和管理，对混凝土施工的管理，发挥行业协会的作用等方面。但最重要的，是开始时对建立本行业的规划和布局的严格管理。有了这个比较好的开头，以后的事情就好办得多。

| 序号 | 公司名称 | 通讯地址 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 东莞市广创混凝土有限公司 | 东莞市东城区 |
| 2 | 东莞市交港混凝土有限公司 | 东莞市东城区 |
| 3 | 东莞市汇锋建材实业有限公司 | 东莞市东城区 |
| 4 | 东莞市中泰混凝土有限公司 | 东莞市南城区 |
| 5 | 东莞市建安混凝土有限公司 | 东莞市南城区 |
| 6 | 东莞市港创建材有限公司 | 东莞市寮步镇 |
| 7 | 东莞市东长混凝土搅拌有限公司 | 东莞市横沥镇 |
| 8 | 东莞市骏业混凝土有限公司 | 东莞市塘夏镇 |
| 9 | 东莞市骏宇混凝土有限公司 | 东莞市风岗镇 |
| 10 | 东莞市虎门擎天混凝土有限公司 | 东莞市虎门镇 |
| 11 | 东莞市永兴混凝土有限公司 | 东莞市长安镇 |
| 12 | 东莞市长兴混凝土有限公司 | 东莞市长安镇 |
| 13 | 东莞市长华混凝土有限公司 | 东莞市长安镇 |
| 14 | 东莞市永佳混凝土有限公司 | 东莞市长安镇 |
| 15 | 东莞市华润混凝土有限公司 | 东莞市道滘镇 |
| 16 | 东莞市东田混凝土搅拌有限公司 | 东莞市石碣镇 |
| 17 | 东莞市协同混凝土有限公司 | 东莞市常平镇 |
| 18 | 东莞市建生混凝土有限公司 | 东莞市厚街镇 |
| 19 | 东莞市东建混凝土有限公司 | 东莞市桥头镇 |
| 20 | 东莞市建业混凝土有限公司 | 东莞市中堂镇 |
| 21 | 东莞市易发混凝土有限公司 | 东莞市黄江镇 |
| 22 | 东莞市光泰混凝土有限公司 | 东莞市企石镇 |
| 23 | 东莞市亨达混凝土有限公司 | 东莞市望牛墩 |
| 24 | 东莞市新鸿基混凝土有限公司 | 东莞市沙田镇 |
| 25 | 东莞市新田混凝土有限公司 | 东莞市沙田镇 |
| 26 | 东莞市虎门港港口发展有限公司 | 东莞市沙田镇 |
| 27 | 东莞市鸿轩混凝土有限公司 | 东莞市沙田镇 |
| 28 | 深圳市振惠通混凝土有限公司 | 东莞市沙田镇 |
| 29 | 东莞市创基混凝土有限公司 | 东莞市麻涌镇 |
| 30 | 东莞市富盈混凝土有限公司 | 东莞市厚街镇 |
| 31 | 东莞市鸿信实业有限公司 | 东莞市大朗镇 |
| 32 | 东莞市裕燊混凝土有限公司 | 东莞市大朗镇 |
| 33 | 东莞市全鑫混凝土搅拌有限公司 | 东莞市高埗镇 |
| 34 | 东莞市天仁混凝土有限公司 | 东莞市大岭山镇 |
| 35 | 东莞润丰城混凝土有限公司 | 东莞市茶山镇 |
| 36 | 东莞市尚龙混凝土有限公司 | 东莞市樟木头镇 |
| 37 | 东莞市晋丰樟木头混凝土搅拌站 | 东莞市樟木头镇 |
| 38 | 东莞市东沙港水泥制品有限公司 | 东莞市洪梅镇 |
| 39 | 东莞市晋丰谢岗混凝土搅拌站 | 东莞市谢岗镇 |

东莞市搅拌站名称及所在镇区

注：其中10个站正在筹建，已经具有营业执照的29个站。

反观国内一些大城市，由于在混凝土行业出现之初在规划布局和准入等方面缺乏严格要求，准入门槛过低，只强调限制现场搅拌，忽视了新建搅拌站的审查和布局的规划，建站和生产规模发展过快，生产能力严重超过市场的需求，例如在有的城市，搅拌站目前实际生产能力已经达到市场需求的二～三倍以上，导致行业内竞争日趋激烈。搅拌站布点不合理，也造成运输路径过长和生产成本攀升，并严重影响城市交通。建站规模过大（一个站搅拌楼过多――多于两个，或单机生产能力过大），不仅浪费投资和设备资源，也会导致原材料和产品运输距离过长，升高生产成本和影响城市交通。这些都是不符合商品混凝土行业的发展规律的。在一个地区商品混凝土生产能力严重超过市场需求的情况下，如果行业的管理不到位，例如缺乏比较深入具体的规定、规范和要求，行业内外的协调和调控又不够，就会更加激发行业内部的竞争，在混凝土价格不合理下降的同时质量也在下降，严重影响建设工程质量。同时激发生产方与施工方及业主方的矛盾，甚至引至社会冲突。可见，产业兴起初期，政府的准入和审批的调控手段十分重要。东莞市目前应该仍然处于这一个阶段，因此必须高度重视这个问题。

## 3、产业良性发展规律的总结与思考

关于混凝土产业的规模（包括总量和每个点的规模）、布点规划和站内设计（包括运输路线的设计）、装备及技术要求，从一开始就要有所规划。这方面，要充分吸收国内外的经验。国外，特别是欧洲的经验尤其值得借鉴。作者曾经把欧洲（主要是西欧）的经验总结如下：

- 十分注意厂址的选择。一般都选择在河道或交通要道沿线，以便砂、石的运输和卸入。同时把本公司的搅拌站网络尽可能布置得更接近用户。

- 搅拌站工艺设计和工艺设备的选择十分注意满足不同地区、不同用户需求的多样性。既有永久性固定式的设计，也有拆迁式和移动式的设计，而且以拆迁式和移动式的设计为多。集料提升方式，既有单阶式的，也有双阶式的，搅拌机的形式更是五花八门，立轴式、卧轴式、自落式、容量大小不同的，一个公司内部都有不同。这些不同设计和不同性能的搅拌站互相配套，总能满足不同用户或不同工程的需要。

- 每个搅拌站的规模一般都很小，大多数是一站一楼，有一站两楼的不很多。生产工艺布置一般都非常紧凑，占地面积很小。由于大多是临时的、拆迁式和移动式的设计，所以，办公室和实验室都是集装箱式的。

- 混凝土公司的供应品种日益趋向多样化，从各等级砼、特种砼、建筑砂浆，直至砼砌块、制品都能供应。

- 每个砼公司内的搅拌站，一般都有中心站和卫星站的分工。中心站除了生产外，还有原材料配方设计和产品检验、生产调度的功能，而卫星站通过内部网络接受生产指令，进行砼生产。没有其他功能。

以上是欧洲混凝土产业布局和功能的经验。西方国家奉行的是市场竞争调节和行业内部自我调节的调控机制，没有政府行政干预行为（企业注册和税务登记除外）。一般建立企业的投资方在投资之前都相当慎重，对市场现状和动向（信息）十分了解；与此同时，行业协会（企业家组成的组织）发挥了引导和限制的作用。因为没有行业协会的支持，企业很难建立和立足，反之，法律上也规范了行业协会的行为，不允许形成少数企业垄断的局面。所以，市场的饱和程度与行业规模的发展基本上是同步的。

我国经济体系是社会主义市场经济，政府对市场起到指导、监管和调控作用。企业的建立首先就需要多个政府部门审查批准，因此政府对市场的建立和运作环境的好坏有决定性的影响。为此，政府部门必须对国家和地区的经济发展规律、建筑市场的需求和特点、混凝土材料生产的产业链构成、技术特点及其发展状况等都要有深入的了解。更深层次的要求，因为混凝土这种材料对国计民生的影响（之广、之远）是其他材料无法比拟的，因此政府部门要对混凝土产业的重要性有足够的认识。要认真普及混凝土科学和技术的教育。实际上，目前我国有相当一部分混凝土企业的投资者对上述这些情况了解的不多，甚至一窍不通，政府部门为此要负担起指导和引导的作用。应该从这个高度上进行混凝土企业的审批工作。

问题仍然归结到究竟一个地区有多少商品混凝土的产能才是合理的。这不仅仅是一个统计学意义上（饱和与不饱和）的问题。首先应该是一个经济学问题――国家和地区的经济发展规律和建筑业发展规律，以及市场经济学对市场环境和竞争规律的要求。其次是对商品（预拌）混凝土行业本身的生产特点、技术特点的认识。另外，在本行业发展的不同阶段，还应该有政府对行业执行的政策的考虑。对于这些问题，作者认为牵涉到以下几个方面思考：

－商品市场自由、公平竞争的认识――在本地范围内有供应混凝土的不同企业存在才有竞争；

－使用者选择权利保护和招投标的问题――混凝土供应需要成为工程投标的一方，没有多个企业的竞争招投标就失去意义；

－允许市场调节机制运行的认识――市场的优胜劣汰始终是最合理的发展规律；

－对外开放还是保护主义的问题――硬性的闭关政策不可能长久执行下去；

－本地区最近几年经济和土木建筑发展的规划――需要有全局的认识和行业的规划，不是只看到当前。

由此可见，不能简单地把产能与目前市场的需求之间画上等号，所谓饱和也许只是表观的饱和，并不一定符合市场发展规律和法则。对于东莞市来说，由于周边的广州、深圳商品混凝土产业的发展都在本地之前，它们实际上都处于“饱和“状态，对于东莞市的压力很大，因此解决这个问题尤为迫切。

## 4、 对东莞市产业布局的审批和规划的建议

正如前面所述，从目前东莞市混凝土产业的搅拌站已建和筹建）的数量来看，可能已经达到了目前需求量的饱和。（仍需进一步确认，）但是，如果从上述的市场原则来看，可能仍然存在一定的发展空间。因此，比较合理的原则应该是：

（1）适度地鼓励竞争，允许市场和行业发挥调节作用；但不导致过度竞争；

（2）每个地区允许有自己的关于商品混凝土的地方标准和规范，凡是进入本地区的产品都必须执行本地制定的规范，但不能使用行政手段拒之门外。

（３）适当控制审批建设的新站生产规模，不应利用过大的建站规模来抢夺市场，造成虚高的生产能力和资源的浪费。

因此,具体做法可以是：

（1）认真掌握好本地区（本市和本镇）经济发展水平和发展计划，一方面大力限制和挤压现场搅拌，另一方面适当保持本地区商品混凝土有一定的竞争的空间，例如建议考虑全东莞市和每个镇商品混凝土标准生产能力超量５０%，即每个镇应有的混凝土公司的数量应以他们的标准生产能力的总和超过本站上年度（或最高使用量的年度）所有混凝土使用量的５０％为准，同时混凝土公司数量应该有两个或以上。如果确实有的镇已有混凝土公司数量大大超过最高需求量的５０％，应该调整其中一些站的供应范围甚至搬迁。

（２）控制每个新建站的建站规模，在保证每个镇的混凝土公司数量两个及以上的基础上考虑新建站的建站规模，同时一般单台搅拌机的方量不应超过３立方。每个站的搅拌机数量不应超过两个。

（3）报建搅拌站必须有准确而详尽的市场调查和分析报告，通过经济学方面的审核，不能只有资质要求的经济。技术和人员条件，严格按照适度鼓励竞争，但不导致过渡竞争，布点更趋合理，资质更加优良的原则选定；

（4）凡是需要进入本地区建设工程的混凝土，都要事先报批并经过企业资质审核，同时经过本地区质量监督和检验部门的监督检验，注意：必须使用本地区而不是外地的标准和规范，在条件相同或相似时得优先使用本地（市、镇的）混凝土。

# 四 管理体制、产业结构的可持续发展

撰写：文梓芸

第一章已经指出：应该清醒地认识到：混凝土生产的商品化以及混凝土预拌产业的出现并没有能够从根本上解决混凝土工程与材料的问题。它在提供了土木建筑工业现代化的美好前景的同时，也在产业结构和体制管理乃至科学技术上暴露了混凝土生产，乃至土木建筑工程长久以来存在的，体制性、结构性和技术性的缺陷与致命的弱点。即：从原材料到产品（建设工程）的各生产环节的管理过于分散和复杂；对最终产品的影响因素错综多变；大量生产环节的技术含量极待提高；关乎国计民生最重大问题之一的混凝土工程耐久性的问题形势十分严峻；产业体制和结构互相脱离和相互制约，难以协调和统一管理；等等。由此可见，它是建设工程领域目前存在的体制、结构、管理和技术落后等重大问题的集中反映。

## １、国外混凝土工业发展经验的借鉴

作者在总结欧洲混凝土工业发展经验时曾经指出：

（1）（发达国家）混凝土公司大多数属于混凝土工业集团的一个组成部分，只有少量的公司是单独运作的。也就是说，大多数砼公司有自己的原材料（水泥、砂石、外加剂）生产基地，自己的水泥，自己的砂石和自己的外加剂，不仅质量相当稳定（因为都是生产规模较大的企业生产的），混凝土公司也十分熟悉，。生产控制很容易，砼质量波动很小。这种集团式的经营在欧洲已经十分普遍。

（2）大多数砼公司负责现场砼施工。这里有两种执行方式，一种是有自己公司的施工队伍，在模板及钢筋施工完毕后进场负责施工；另一种是只负责指导现场砼施工，但仍然要对砼工程质量负全责。这种一竿子到底的生产方式虽然责任重大，但由于原材料质量有保证，每一个工序都在掌握之中，科技和资料水平又到位，生产起来反而十分轻松，而且监督方式也十分简单。国家的标准作为法规已经不是最重要的了，与用户之间的协议与合同往往比国家标准更高，更重要。

作者同时总结了它们的发展过程：

欧美国家20世纪80年代末以来，出现了一个越来越频繁地使用的新型产业概念：“混凝土工业”（Concrete Industry），用来表达混凝土工业一体化的思想，和混凝土工业界实际上正在进行的一体化进程，笔者在此愿进一步强调，这并不是某些国家根据自己的国情而推动的政策或者仅仅是一种潮流，而是世界建筑工程界为了顺应社会进步、技术发展而正在经历的一场普遍性的变革。这场变革的特点是：形成一个从工程混凝土所用原材料的生产到混凝土生产再到砼施工一体化的企业集团，称之为混凝土工业。他们面向社会承接建设工程中的混凝土工程和制品的全部过程，他们有自己的水泥生产，砂石骨料生产，外加剂生产等基地，（这些基地也可以向外供应产品）。因此，他们是一体化的混凝土生产企业。这样的企业技术上的最大优势是生产十分稳定，从而保证了建设工程和产品的高质量。其次，市场竞争的优势也十分明显。独立的、分离的混凝土预拌公司和无所不包的建筑公司无法与之竞争。

国外的混凝土企业集团是通过兼并来形成的。兼并的主体是企业中的强者，他们可能是水泥企业，也可能是其它企业。下面展示混凝土工业的结构。

图　混凝土工业体系结构，虚线方框范围是砼产业（集团）经营及管理的范围

现在问题是，这些体制和产业结构是否符合我国的国情？

## 2、我国建筑材料工业体制结构发展的过程

我国土木建筑工程领域一向以来都是由土木建筑工程公司负责结构材料（钢筋及混凝土）的加工和施工，在一个管理体制范围内完成整个结构工程的工作。建筑工程涉及的工种范围很广，其中的混凝土材料的加工（生产）和施工是工作量最大，战线最长的工作。为了降低成本，建筑公司大多在工地现场搅拌加工混凝土。生产效率低下，无法使用高强和高工作性能的混凝土，环境（噪音）污染，现场占地多，交通混乱一直是这种生产方式的缺点。但是加工成本低亷，合理和不合理的利润空间大，施工工序的利润空间更大，巨大的利益促使建筑公司始终不愿意放弃这项工程，也成为至今一些地区推行商品混凝土的最大阻力。直到７０年代后期，为了提高生产效率和加工高等级混凝土的需要，国内的建筑部门开始建立企业内部的预拌混凝土的工厂，供应本公司的内部的需要。７０年代末８０年代初，这些预拌工厂大量出现，生产的混凝土开始交换到其它公司的工地，我国开始进入预拌混凝土时代。当时所有预拌混凝土都是建筑部门自己生产的，大部分产品由自己应用，因此还不是商品混凝土。直到８０年代后期，建筑公司生产预拌混凝土已经大量进入市场，并且开始出现社会投资建立的纯粹为了供应市场的混凝土搅拌站，我国才开始有真正意义上的商品混凝土。我国大规模的商品混凝土产业出现于９０年代初期，大量搅拌站脱离建筑部门的背景，全部产品进入市场。形成一个独立于建筑部门的产业。直至９０年代后期，这个产业在东部和中部大中城市，出现饱和的态势。与欧美日本行业出现于６０年代，饱和于７０年代相比较，我国晚了２０年。

这个产业出现以后，很快就以其提高建筑工程生产效率、提高混凝土质量和等级、降低污染和建立文明的施工环境、以及混凝土质量比较易于监督等优点而迅速占领市场。也为我国建筑工程施工的现代化、专业化、高技术化创造了优良的环境。这一点已经没有异议。

但是，我国历史原因形成的建筑材料工业和建筑工业状况与体制仍然没有根本性的改变。主要表现在：

（１）混凝土主要原材料的水泥工业虽然已经从小型地方（立窑）水泥为主体过渡到大中型新法回转窑水泥占据３０％～４０％的局面，但是我国水泥质量（实物质量及其稳定性和水泥的施工性能）的落后面貌根本上改变的时刻还没有到来。

（２）我国混凝土使用的砂石原材料行业还没有达到产业化的水平，砂石至今还不能作为产品来纳入管理，生产砂石的大多数工艺和设备原始落后，生产规模也过小，质量不稳定或难以控制，使得砂石已经成为现代混凝土生产水平的最大障碍。

（３）我国混凝土外加剂行业获得迅猛的发展，一般外加剂的生产能力和质量水平能够满足目前的要求。但是由于外加剂行业的多头管理，准入门槛设置过低，甚至没有门槛，企业科技水平不高，良莠不齐的现象十分严重。

（４）我国混凝土目前能够普遍使用的掺合料只有粉煤灰，磨细矿渣粉由于产量少，未能大量使用。作为混凝土重要的掺合料，粉煤灰虽然有国家标准和部门的监管，价格早已不菲，但是至今没有具备产品的品格。由于供应紧张，来源复杂，实际质量普遍不高等因素，混凝土生产难以控制，往往成为混凝土质量事故的一个源头。使得用户和业主方难以放心。

（５）由于我国目前混凝土生产和施工从属于两个不同企业和部门，更加上建筑部门体制性（层层承包）的因素，混凝土生产和施工的利益对立与矛盾经常成为影响工程质量的重要因素。

（６）上述的建材各种产品和建筑部门分属不同的行业管理部门，利益不同，政出多门，不同部门之间难于进行顺畅的沟通和合作。也是造成混凝土工程难以顺利管理的重要原因。

## 3、结合我国国情的思考

作者认为，混凝土工业一体化也应当是中国混凝土工业的发展方向。其理由是：

- 这种企业结构和管理模式真正符合混凝土生产的规律。即把工程混凝土作为一种材料来对待，来生产，来管理，专业性很强，因此才有可能生产出质量最优良的混凝土。

- 这种生产体制下进行的工程施工，生产效率最高，成本最低，最有市场竞争力，因此，生命力最强。

- 这种生产方式简化了很多市场和政府监管的环节，但实际上又强化了企业的内部管理，因为每一个中间产品（水泥、砂石、外加剂、掺合料）均由企业内部制订的企业标准监管，这些标准在国家标准及法律的控制之下，但又比国家标准更严格，否则就没有竞争力。国家的监督部门重点监管的是其最终产品——混凝土工程的质量，把监管其中间产品的质量作为一种手段，而且这些中间产品的质量标准有一些是由生产方与工程承包商或投资商通过协商来解决的，全部都由合同、协议书形式成为工程文件固定下来，政府只起监督作用。因此，工程质量既得到有效的监管，又大大简化了互相重叠的监管的体系。国家的监管似乎比较宽松，但市场和法律的监管力度十分巨大。

由此看来，东莞市商品混凝土产业的发展方向不应该再是数量上，生产能力上的增加，而是产业结构上，管理体制上的调整和改革。政府应当大力促进和鼓励。混凝土产业的兼并，调整，去弱留强。同时，更应鼓励混凝土产业向上游（原材料）产业发展，从而成为初步意义上的混凝土工业。然后，在第二阶段，在有条件以后，通过适当的手段促进混凝土产业向下游（混凝土施工）方向发展，把工程的混凝土（钢筋部分除外）的施工承包下来，从而完整地形成一个混凝土工业体系。在混凝土工程的管理方面，首先要加强和完善工程招标的制度，其中重点突出混凝土企业的信誉在投标中的作用。政府对具体工程的监管力度可以逐渐放宽，而由企业化的工程质量监督部门执行混凝土工程质量、混凝土所用原材料的质量的监督和混凝土工程验收时的监督和委托检测的工作。在工程承包方委托时也可以负责混凝土工程的全程监督，政府的建设工程管理部门只作调整，仲裁，政策制订和企业及工程督导的作用。企业化的建设工程质量监督机构应当有多个，形成竞争，以提供社会选择，而不应当形成垄断局面。工程投资方及承包方可以选择和委托不同的监督机构，甚至选择外来的监督机构监督工程。经过这样的改革以后，混凝土企业的资质管理工作实际上已经可有可无。但在此之前，政府指导之下的企业资质管理还是有必要的。但必须与企业化的工程质量监督机构和市场化的监督结合起来，由他们提供必要的历史资料和企业审查资料，由政府的相关人员（督导员）审查合格后给予资质审查合格证书。

## 4、对改革东莞市混凝土产业管理的建议

（１）混凝土搅拌站资质管理

建设部2001年4月颁布的《建筑业企业资质管理规定》（建87号令）和《预拌商品混凝土专业企业资质等级标准》中，规定了混凝土公司属于专业承包序列，设置二、三两个等级预拌商品混凝土搅拌站。对每个等级搅拌站规定了生产、技术和经济的基本条件。包括注册资本、净资产、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件等。与此同时，该规定还提出了每个等级可承担的工程范围：二级站可生产各种强度等级的混凝土和特种混凝土。，三级企业可生产强度等级C60及以下的混凝土。

由此可见，建设部的规定着重的是建站时申请资质的基本条件。对于企业的生产业绩没有作明确的要求，需要主管部门在实践中总结并加以补充。对于新加盟企业，规定了其资质等级按照最低等级核定，并设一年的暂定期。但没有规定暂定期后如何定级，如果暂定期发生不能定级的违规行为，如何处理，都没有作具体规定。也需要做一些补充。更加重要的是，这种规定方法对我国混凝土行业正在兴起阶段是必要的。但只是最低要求，或者说设置的门槛较低。经过几年来行业的发展，我国中东部大中城市的商品混凝土行业已经在数量上达到饱和或过饱和，甚至是严重超饱和。市场运作已经比较成熟，市场竞争激烈或者非常激烈。对于企业资质的理解和要求已经大大超越上述条件。因此企业资质应该适合目前社会和市场发展的需要，应该是企业生产能力和业绩的综合反映。同时能够促进行业的健康和可持续发展。多年的经验已经证明，混凝土行业如果设置的门槛过低，势必引起发展速度过快，管理和监督不容易完善，行业内竞争过于激烈，对本行业的健康发展不利。因此，东莞市完全有必要在建设部的规定基础上作补充。包括资质等级条件的补充和延伸，分级规定的补充，企业生产业绩评定内容的补充，不同等级企业可以承担的工程范围的补充等。

在砼搅拌站的资质管理方面，目前应该认真贯彻建设部的《资质规定》，在原有的基础上进行更深入的、具体化的管理。具体建议如下：

新建拌站的审批及已建站的资质审核中，应当补充如下门槛条件和要求：

1)硬件条件

- 人员条件除了必须满足《等级标准》中的二或三等级的要求外，财务经理、技术负责人和财务负责人都必须全职(而非兼职)在该搅拌站工作。如果一公司多站，上述条件应指每个搅拌站而非公司。

- 新建搅拌站生产规模不宜过大。每个站标准年生产能力应在30万米3以下，或一个搅拌站不超过两个搅拌楼（两台搅拌机）。搅拌机容量不宜超过3米3。

- 砼搅拌站的实验室应该有5个以上专（全）职工作人员。他们当中，从事过砼生产和砼试验的初级职称以上专业技术人员不能少于2个。实验室工作包括原材料和砼试验、配方设计、日常生产控制、工地施工技术协调等。

- 实验室的设备条件必须齐备，可以完成全套砼配方试验和各种原材料的全套检验工作。具有合乎技术要求面积达标的标准养护条件。所有计量设备均经过国家计量部门的年度检验合格。

- 搅拌楼的生产设备中，原材料（水泥、砂、石、外加剂、掺合料、搅拌用水等）计量设备必须每年经过指定计量部门的检验合格并发给合格证书。

- 新建拌站的工艺设计中应该有足够正常生产四天以上储存量的水泥、粉煤灰、矿渣、外加剂的储存库和相应的专用的配套的计量设备。掺合料应当有两个品种同时使用的可能。砂石集料储存量应满足正常生产砼六天以上的要求

- 必须具备站内污水处理和过滤水及滤渣循环使用的生产设施。

2)软件要求

- 报建新的搅拌站必须有准确而详尽的当地市场调查和分析报告，表明确实存在市场空间，不会导致过度竞争。报告要通过政府经济计划部门及行业专家的审核。严格按照适度鼓励竞争，但不导致过度竞争的原则和布点更趋合理，资质更加优良的原则选定审批；

- 所有搅拌站应该与具有一定生产规模的、资质合格的混凝土原材料生产厂建立长期的，相对固定的供应关系。具体是：一个搅拌站与一个日产2500吨以上的水泥厂或粉磨站，与一个具有母体生产能力的外加剂生产厂，与不超过二个年产超过50万米3的采石场和一个超过年产30万米3的专业采砂队（公司）签订一年以上的购销合同。所有供应厂必须有营业执照和资质证书，所有产品必须有检验合格证书。

- 对于混凝土企业的产能与市场发展相协调的问题，是政府审批新建企业的重要原则。按照适度鼓励竞争，但不导致过度竞争的原则，一个行政

区划（镇、区）商品混凝土企业的标准生产能力，不应超过本地区最近两年内市场对混凝土最大需求量的５０％。

已建的砼搅拌站的资质管理和升降级问题

建设部的《资质等级标准》中规定了混凝土企业二、三两级别的制度，两个等级的差别主要是生产能力和规模。并没有把生产管理水平和业绩包括进去。因此，三级企业如何提升为二级，除了扩大规模，没有其它方法。另外，对于新建站，一年暂定期如何管理，以后如何定级，也缺乏明确规定。对于二级企业的将来发展方向，没有给予一些鼓励性的规定。作为全国经济发展龙头的东莞市，工程建设的水平已经到了一定的高度，应该在执行上述《资质规定》《资质等级标准》的基础上，加入地方性的内容。同时应明确，资质等级主要应该是企业的生产水平和业绩，其次才是生产规模。实际上不宜单纯以生产规模确定级别，否则会引起盲目的追求扩大生产规模，这是不符合这个行业的可持续发展的规律的。

本研究建议按照生产能力和生产水平（实绩）结合的方法充实这个《资质规定》，对于新建站的一年暂定期，无论其规模的大小，可以明确指定为“准三级企业（站）”，这个类别同时适用于出现了重大生产事故和责任事故的企业。它们经过半年至一年试生产的检验和整顿后，可以经过审查进入（或从回）上一级级别。但是准三级企业站在试产期间或整改合格之前应该不允许承接重要工程。

二级企业（站）应在工艺设计、生产能力和人员、设备的配置上同时满足《规定》的要求和上述硬件的要求，并且应该具备以下条件：三年以上供应商品混凝土的历史；已经在承接工程中供应C６０以上等级混凝土或自流平自密实混凝土或轻质高强混凝土或纤维增强与改性混凝土等５００米３以上；近二年内承担的混凝土工程没有出现任何验收不合格的重大事故，优等工程的占有率应在50%以上；并且在用户和工程监理、检测方中信誉良好，获得普遍好评。符合上述条件的具有一个以上搅拌站的公司，只要所属每个搅拌站都达到上述所有要求的，亦可以定为二级企业。

三级企业（站）在工艺设计、生产能力和人员、设备的配置上需同时满足《规定》和上述硬件的要求，且要经过一年的试生产，其产品和工程质量验收合格，在用户和工程监理、检测三方中没有重大投诉案例，经过市建委组织相关部门评审以后可以获得。生产规模没有达到二级要求的企业，亦评为为三级企业。

同时应该留下一级站的奋斗方向给将来条件成熟时评出。即使一级企业需要经过上级专管部门的严格审评才能确定，数量很有限，但是也给企业一个发展的机会和奋斗的方向。

由此看来，资质等级的最重要依据是企业的业绩，这些砼搅拌站的资质等级应当成为工程招投标的重要参考依据。

（２）商品砼市场调控与管理的问题

商品砼虽然是一个新兴的产业，存在很多的新问题，但是，它是从建筑市场分化、独立出来的，是建筑大市场的一个部分。既要看到它的独立性和对建筑市场的影响力，又要把它作为建筑市场的一分子来对待。它的独立性在于，它不能再附属于建筑部门作为建筑施工的一个环节，因为它有比建筑施工更重要的工作要完成，而且必须独立出来接受社会的监督。但它与建筑施工又必须成为一个整体，才能保证工程顺利、高质量地完成。在市场管理上，首先，它应当而又必须作为一个独立的建设部门参予市场的竞争，同时接受社会各方（政府质监部门，项目甲、乙方以及用户）的监督。每一个工程招、投标的程序及建设协议书合同的签署都必须有砼公司（拌站）的参与，作为重要的材料供应方（丙方）参与招、投标及合同的签署，承担它应当承担的责任。

第二、作为建设工程的参与方。签约各方必须把砼公司及拌站所应当承担的责任、义务及权利在建设合同书中详细列明，即砼公司和拌站对建设工程的进展及质量负有不可推缷的责任。但必须指出，目前的体制又确定了砼工程是由建筑施工部门以及砼公司共同完成的，因此在工程进展及质量应当双方共同负责。建设合同书中要划清各自的权责范围。

第三，作为政府建设主管部门，对商品砼的生产有宏观调控和监督的作用。宏观调控的功能不仅体现在建站的审批和评审上，而且体现在市场的调控和监督上。后者有各种各样的做法，可以制订地方性的规范和要求，规范商品砼的技术行为；也可以建立砼（及其主它重要建筑材料）的市场管理机构（可以称之为砼市场），给社会提供砼工程招、投标及签订合同的场所。还可以制订价格政策，保护各方的利益，但是，主要的市场行为应当由建设项目的各方自己去完成，政府不应当干预。例如砼工程质量的要求，应当由有关各方参照国家和地方的标准及规范在签订协议书（合同）中规定，政府部门只起在监督作用。

目前情况下，我们建议，东莞市应该建立商品混凝土交易市场（可以作为建筑材料市场的一部分），为商品混凝土的交易及招投标提供一个规范的运作场所；同时，行业协会可以在每个生产季节提出一个指导性的或引导性的商品混凝土价格，供交易双方参考。该市场可以由商品混凝土协会来作日常管理，但政策由市建建委制定。

第四，政府的市场监督作用，在于培育公平竞争的环境和气氛，减少和抑制在市场的控制和招、投标时的不公平行为，例如部门的保护行为和腐败行为，哄抬或压抑价格的行为，等。这方面可以用制订法规及鼓励媒体监督的办法来解决。

（３）混凝土搅拌站生产管理的问题

1）按照国际上通行的规矩，根据向用户负责的原则，混凝土搅拌站在向用户供应混凝土的同时，有向用户提供该混凝土的配合比，并且报告所用的原材料的义务。这在国外早已是一件很普通的事情，但是目前在国内还不十分普遍。很多搅拌站认为这是自己内部掌握的事情，是商业秘密。他们认为只要提供的混凝土合乎要求就可以了，不必向用户公开自己的“秘密”。其实这是错误的。混凝土质量是关乎人民生命财产的大事，既然它已经商品化，要接受社会的监督，就必须接受用户对其生产全过程的监督。因此，所用原材料及配合比公开，是搅拌站向用户负责的表现，是一种社会的义务。

我们目前商品砼公司（拌站）有一个市场竞争的问题，因此配合比的设计和执行就被认为是一种商业秘密，这是目前最大的障碍。另一个障碍就是，为了获取最大的效益，某些公司（站）在执行配合比时打了折扣，例如用较多的粉煤灰甚至劣质灰，或者用了别的水泥，因此不便公开自己的配合比。由此看来，必须有一个强制执行的过程。必须认识到，对用户和社会负责是混凝土企业经营的最高准则，在配合比和所用原材料上的竞争是低水平的竞争，服务的质量和经营的信誉才是真正的竞争。

2）目前商品砼管理中的最大难点，应该是砼生产与砼施工双方的统一管理和监督的问题。因为目前搅拌站生产的砼运送到工地以后必须由建筑施工部门负责施工，在工地上进行材料的交接和验收。除了双方共同作坍落度试验及共同留样作强度试验外，一切施工过程及施工质量全部由施工部门负责。这种体制存在着很大的弊病。它把一个完整的材料制作过程人为地分成了两个阶段，由不同管理系统的人去分别完成。混凝土材料的生产已经接受了用户和质监部门监督，但砼施工却透明度很低，是一个实际上缺乏监督的生产环节，其生产技术水平有时没有充分的保证，也缺乏完整的规程来规范它。因此两个环节之间产生矛盾是经常的事情。目前大量砼的质量问题就是在这种难以分清责任的情况下产生并且不了了之。这是一个严重的问题。当然并不能说，目前的质量事故主要是由施工造成的，但是，两个环节之间的配合和统一管理却是必须解决的大问题。

由此可见，砼产业商品化带来的最大好处是砼材料的生产过程接受了社会的监督，但这种监督只进行了一半。我们大部分人的观念仍然是，“砼施工并不重要，没有什么可以监管的”，推而广之，“砼的生产也不需要高技术，只是一个简单的设计和加工过程”。因此，我们在这样一个极其重大的问题上经常遭受到了沉重的报复。

国外先进的经验是把砼生产和施工统一起来，统归砼公司负责。同时，砼工程的质量也统归砼公司负责，并接受社会的监督。我国能否这样实行呢？如果目前还做不到，又应如何统一管理砼生产与施工的两大环节呢？这是十分值得思考的课题。

# 五、关键技术问题：混凝土原材料的质量与管理

撰写：文梓芸 殷素红

## 1、概述

在我国的现代混凝土产业中，所谓关键技术问题，或称瓶颈技术问题，越来越多人已经认识到，是混凝土原材料的质量问题。在东莞本项目的工作中，我们也深深体会到，这同样也是本地区混凝土质量的关键技术问题。

在这里，关键技术问题有多层含义。首先，现代大量使用的混凝土，不仅要求较好的强度，新拌混凝土的良好工作性能，而且更要求混凝土有很好的体积稳定性（少收缩，少开裂），在工程使用环境下良好的耐久性（寿命）。目前，我们可以通过预拌混凝土技术实现前两个要求，但是，后两个要求对我们的大多数混凝土来说，是难以实现的，在这方面，原材料的影响成为一个基本的、关键的问题，是瓶颈。只有认真解决原材料问题，体积稳定性和耐久性问题才比较容易解决。另一个含义，现代混凝土技术在飞跃地进步，高强、高性能、特殊用途、高技术等概念的混凝土在国外已经大量进入实际工程中。它们对原材料的质量要求已经大大超过我们普通混凝土的概念。目前我们国家还很难找到合乎要求的这些工业原材料，因此还无法大量工业生产这些混凝土。不是我们没有这方面的技术，而是我们缺乏合格的原材料。第三个含义，我国某些混凝土原材料，如砂石集料，落后先进国家和高技术要求还很远，某种程度上，我国的砂石集料生产水平和质量水平还很“原始”，不可能很快的“迎头赶上”，较长时间内始终会成为影响混凝土水平提高的瓶颈，我们现在不着手解决这个问题，不仅商品混凝土产业难以为继，我国混凝土水平很长时间也无法提高。最后一个含义，实际上也是最重要的问题，是我们国家目前大多数行业的领导者和工程技术人员，还没有认识到这个问题的严重性和迫切性。他们把混凝土原材看成是没有很大必要改革的产品，尤其是砂石集料，只是“地材”或“低值材料”，或“填充材料”。没有必要“过分要求”。因此就不是关键问题。

## 2、混凝土集料的质量现状及其对商品混凝土质量的影响

如果把我国混凝土集料目前的质量与先进国家作比较，就知道我们这方面的差距之大。欧洲国家的采石场都是大型或超大型的、同时生产人工碎石和人工砂。通过大型运输车辆或驳船运输，为了运输建筑材料，欧洲建设了特别的道路和运河，形成一个独特的交通网络。这些人工碎石和人工砂是专门的产品。有严格的产品标准，人工碎石一般都是单粒级产品，按照用户的要求供应单粒级或混合粒级。由于都是湿法生产，因此都很干净。人工砂的标准也很严格，作者在法国搅拌站作人工砂筛析试验近一个月，发现筛余曲线重叠的精度很高，细度模数的精度完全达到±0.1以内，如果不是精良的工艺线生产，不可能做到。因此，欧洲砂石无论是级配、粒形、干净程度都比我国好了不少，这是一个十分良好的基础，才可能混凝土单方水泥用量比我国少５％～１５％。才可能工程混凝土裂缝问题（指有害裂缝）基本解决。

作者近年来认真调查分析过广州市和珠三角地区人工碎石和河砂的基本情况，得到了一些意见。这些意见同样适合于东莞市。

（１）人工碎石粗骨料的生产工艺现状

广东省目前人工碎石生产方式仍然以小型采石场为主，大型现代化的采石场还很少。广州市２００２年以前有派安石场（外资）和嘉华石场（港资）为代表的现代大型采石场。它们最重要的特征是单机生产能力大，人工碎石年产量都在100万米3以上，另外还有40％左右的石粉可以加工成人工砂。所以实际上，单机生产能力都在140万米3以上。生产工艺线的主要特点是：

（a）采用大型破碎设备，（大型圆锥破碎机及中、细碎圆锥破碎机组成3级破碎）其  破   碎腔大，自破碎能力强，生产效率高，而且产品粒形比较良好和均匀。针片含量较少。（一般针＋片总量<10％）。

（b）采用高效率的和良好材质及性能的筛分设备和流水线生产，生产和分离效率都很高，产品粒度集中。有利于生产单粒级和优良粒形的，杂质含量较少的产品。

（c）矿山开采采用经过规划的台阶式（高差小）的缓坡作业方式操作和采用履带式车钻钻孔，毫秒雷管引爆开采技术。有利于矿山的水土保持、再绿化并减少粉尘、噪音污染，采石场环境容易控制。生产安全也可以保证。

（d）产品经过出厂品质（粒度、级配、杂质含量等等）检验，质量有较多的保证。

这样的采石场有能力保证产品质量、安全生产、环境保护和资源的合理利用。由于大型化的集中开采，对环境的破坏可以减少到较少的程度。产品质量有保证，用户使用也可以放心。因此，是现代化混凝土工业的必备基础。但是，这种采石场一次投资大，折旧费用高，技术工种多，工资水平高，能耗也较高，在生产效率不够高时产品价格比较高，大约比工艺简单的采石场高5～10元/方，在人们还不认识两种产品的性能和综合成本的差别的情况下，被淹没在小型生产线的汪洋大海中，缺乏市场竞争能力。

珠三角周边至今星罗棋布着大量的小型采石场，他们成为人工碎石供应的主体。其主要特点是：

(a) 用小型的破碎设备（1200mm以下颚式破碎机和中小型圆锥破碎机），破碎效率低。由于破碎腔容量少和主要以挤压方式作业，自破碎能力弱，因此产品粒度难于均匀，基本粒形差，针片含量高（针片含量大于２０％）

(b)采用比较简单的、材质较差的筛分设备和筛分流水线作业，分离效率低，筛面破损率高，产品粒度分布范围宽，难以生产单粒级的，或优良粒形的，杂质含量少的产品。

(c)矿山开采采用高陡坡，机械钻或空气钻开孔及雷管炸药爆破作业，除了危险性大之外，对自然环境的破坏性更大，水土保持及绿化都很困难。采石场环境也难以控制。

(d)由于规模小，素质低，利益驱动，对产品的质量难以控制和检验，一般只能生产连续级配，质量波动范围较大的产品，不利于混凝土质量的提高。

这些采石场固定资产投资少，劳动力成本低廉，能耗和经营成本低，因此产品成本比较低，加上本地厂商的抢夺市场的优势。在目前人们对骨料的认识不够的情况下，这种采石场的产品完全占据了市场，对目前商品混凝土的质量的提高起了牵制的作用。

（２）人工碎石的基本粒形及针片含量对泵送混凝土质量影响

用人工把针片石从上述小型采石场的碎石样品（命名A石，这种碎石除基本粒形较差外，针状石含量4.7％，片状石含量13.8％）中挑选出来，（人工肉眼挑选的误差约为5％左右）。然后按5～45％的片状石和5～20％的针状石含量重新混入到挑选过针片石以后的碎石中，组成针片含量确定的碎石。另外，还把这些针片石混入到基本粒形较好的现代采石场的原产碎石中（命名为B石，针片总量为4.7％）。然后进行下述试验。

在C30泵送混凝土的配比（掺有粉煤灰23.6％和萘系高效减水剂，目标坍落度为202cm）和C50泵送混凝土配比下（粉煤灰用量占22％和萘系高效减水剂）条件下，测定片状骨料含量对坍落度和流动度的影响。

（ａ）发现片状骨料含量的增加只会使C30泵送混凝土的初始坍落度轻微下降，但却使1小时以后及2小时以后的坍落度大幅下降，即大大增加坍落度的损失，见图１。对于流动度（扩展度）也是这样，但流动度的损失比坍落度的损失明显加大，见图２。

（ｂ）另外，片状骨料对泵送混凝土强度的影响是：抗压强度下降比较轻微，见图３。但如果换上基本粒形较好的B石，则片状骨料含量的增加会明显降低混凝土的抗压强度见图４。

图1 A中片状骨料含量对C30砼坍落度　　　　图2 A中片状骨料含量对C30砼坍落的影响　　　　　　　　　　　　　　　　　　度的影响

图３A石中片状骨料对泵送砼强度的影响　　　图４B石中片状骨料对泵送砼强度的影响

（ｃ）在C50泵送混凝土条件下，情况基本相似。而且随着片状含量增加，混凝土离析加重，泌浆严重化，严重影响其可泵性。对于高强混凝土的强度，片状骨料的影响也存在，但仍以对基本粒形较好的B石更加显著。参见最后图。

这些试验结果表明：片状骨料含量的增加，在大流动度混凝土中，主要增大混凝土的工作度的损失，使混凝土长距离运输以后，难以达到泵送的要求，而且均匀性严重下降，影响质量。同时对刚出槽的混凝土也加重了其离析、泌水、泌浆等现象。对于抗压强度的下降似乎不是主要的。但这只是对基本粒形较差的骨料而言的，如果粗骨料的基本粒形较好（可以用球形系数、方正率或凹凸系数等

表示，一般可达0.8以上），则片状骨料含量的增加明显降低了其抗压强度。反映片状骨料的底部积水在混凝土静置后很容易失去，导致混凝土坍落度的过快损失，它的形状也严重破坏球状紧密堆积的结构，而对片状很多的堆积结构，影响却不大。

对于针状骨料的影响，这次试验结果表明，总的规律与片状骨料相似。即对即时坍落度的影响并不明显，但坍落度的经时损失有所增大，相对而言，对即时流动度及流动度损失的影响要更大一些。但是，针状骨料的影响比起片状骨料要轻微得多。对抗压强度的影响，在一定掺量条件下，甚至还会有增强作用。起码没有损失。即针状骨料（实际上含量很小）不是影响混凝土性能的主要因素。这可能是因为针状骨料并没有明显削弱混凝土的结构。

总结起来，珠三角地区花岗岩人工碎石中，基本粒形好与差对于混凝土的流动度（流速和扩展度）、混凝土用水量以及均匀性，特别是流动度的经时损失有重要影响。基本粒形较好骨料配制的混凝土，单方混凝土用水量可以减少5-15kg，不减水时流动度增加十分明显，流动性的损失也比基本粒形差的混凝土少。片状骨料含量的增加主要影响混凝土的流动度和流动度的损失。因而影响泵送性能及混凝土质量。这种影响在粗骨料基本粒形较好时更为显著，针状骨料则不是主要因素。因此我们建议：

- 商品泵送混凝土用人工花岗岩碎石（石灰岩碎石规律相同）的片状骨料含量，在高强混凝土情况下，不宜超过5％，考虑到实际人工检测的误差，执行上宜控制在10％以内；在普通混凝土情况下，不宜超过10％，执行上宜控制在15％以内。

- 在泵送混凝土条件下，应当全部采用基本粒形比较好的粗骨料，以便增加流动性和减少流动性损失。即泵送混凝土不宜采用中小型采石场骨料。

（３）河砂细集料的生产方式

珠三角地区混凝土细集料几乎完全采用天然河砂，没有采用人工砂。河砂主要来源是西江（产量最大）、东江和北江。建筑用河砂目前完全依赖个体户或乡镇企业的采砂泵船供应。这种生产方式对产品没有进行监控，对资源利用也缺乏有力的规划和监管，生产河砂产品的质量存在不少问题，急待改革。

从采砂泵船的生产方式可以看到目前河砂的质量问题所在。

（ａ）采砂泵船在西江、北江等河道上根据水流分选河砂规律在不同的位置采集河砂，沥掉水分后运往岸边，利用船载运输机在岸边稍加堆放或不堆放，直接运到用户中，出场河砂含水量一般都在10％以上，达到用户手中时，平均含水量仍然可达6～8％，湿涨的砂子的实际容重减轻近5％。

（ｂ）由于这种开采方式没有资源调查与开采规划，采砂船凭借经验在河道随意采沙。为了采到好砂（细度模数在2.2～3.0的中砂），大量采砂船集中在河道中心线附近作业，堵塞河道，影响交通。现在河道有了交通管理以后，只能在远离中心线的河岸或凸岸附近采砂，水流速度慢，只能采到细砂。因此近年来市场大部分西江河砂的细度模数在2.2～2.4附近，而且含泥量也愈来愈大，甚至大于2.0％，这是砼用砂质量下降的原因。生产方式落后的特征表现在产品没有任何储存中均化和认真淘洗的过程，采到什麽供应什麽。质量稳定性没有任何保证。

（ｃ）这种生产方式的另一个重大问题是对资源进行掠夺性的开采，既影响河道的交通，更影响河道的安全，加重洪水的威胁。因此国家不得不进行限制，建筑工程经常处于“无米之炊”之中

（４） 河砂质量对商品混凝土的影响。

珠三角地区所用的三江砂，总体说来，上游河砂比下游干净。但是，随着砂源位置的变化，季节的变化尤其工业污染物排放量的增加，河砂的质量总体上在下降。含泥量的变化最为明显。近年来河砂产品的含泥量有愈来愈大的趋势。过去河砂含泥量普遍在1％以下，而近年来已经上升至1.5～2.0％，甚至以上。上升了50％～100％和以上。这对商品混凝土的强度、干缩性和耐久性产生不利的影响。其它有害物质方面，工业污染物的增加，有可能对混凝土的性能、特别是凝结时间、早期强度生产不利的影响。目前珠三角河砂的主要质量问题是：（1）细度模数波动过大生产难以控制；（2）碱活性问题可能影响混凝土耐久性；（3）出海口河砂含盐量问题可能会加速钢筋锈蚀。

综上所述，天然河砂作为混凝土细骨料虽然有很多优点，但是，目前的河砂细骨料的生产方式过于落后、存在问题较多，已经不能适应现代混凝土产业的生产方式和混凝土质量水平提高的需要，必须进行改革。

（５）目前商品泵送混凝土的适宜砂率的问题

对于大流动度（泵送）商品混凝土来说，由于目前建筑工程泵送操作对混凝土可泵性的要求过高，已经超越了目前原材料水平所允许的限度。这是泵机操作技术水平和不同体制的问题所致。为了获得可泵性很高的混凝土，商品混凝土中的砂率有愈来愈高的趋势。即使目前的偏细砂，泵送混凝土中的砂率也被设计成在42～45％之间，如果采用偏粗砂（细度模数2.6-3.0），按此要求的砂率将会达到50％左右，这种高砂率的配方对混凝土的性能有什么影响，有必要进行认真研究。

作者采用三种不同细度模数的河砂（细度模数分别为2.1、2.7和2.9），在C30泵送混凝土（加有20％左右的粉煤灰和高效减水剂）的工作性要求下调整不同的砂率（34％～45％），首先观察新拌混凝土的流动性、保水性和粘聚性以及根据目前工地的要求确定其可泵性。然后测定其各龄期的强度以及长龄期混凝土的干缩值。

从混凝土的和易性和可泵性看，三种模数的砂子在34％砂率下实际上都不可泵：模数2.1的砂虽然泌水但还勉强可泵，但从2.7的砂到2.9的砂就离析愈来愈严重，砂浆量明显不够。38％砂率和42％砂率对于2.1砂和2.7砂看来都比较合适。2.1砂偏向于38％砂率，如果砂率达到45％，则1～2小时的损失较大，可泵性下降；2.7砂则偏向于38％～42％之间的砂率。对于2.9砂来说，38％砂率则比较差，42％砂率表现很好，45％砂率也不错。

总结起来，不同模数砂子的泵送混凝土从和易性及泵送性来说比较适合的砂率范围如下：

表1  对C30泵送混凝土和易性及泵送性适宜的砂率范围

| 细度模数 | 2.1 | 2.7 | 2.9 |
| --- | --- | --- | --- |
| 适宜砂率（％） | 38～42 | 38～42 | 42～45 |
| 最佳砂率（％） | 38 | 40 | 43 |

另外，从上述砂子不同砂率的混凝土的抗压强度来看，模数2.1砂不同砂率的28天抗压强度基本没有差别，但3、7天强度明显不同，以38％砂率的为最好，即砂率以较低为佳。模数2.7砂的规律相似，但以38％～42％的砂率的混凝土抗压强度较好，也是早期强度更明显。模数2.9砂则无论早期还是后期，均以42％砂率的为最好。可见这规律与工作性能的规律基本相同。

再看上述不同砂子在各个砂率情况下配制的混凝土的干缩试验的结果：

模数2.1砂子的混凝土的180天的干缩率存在一个最佳砂率为38％，模数2.7砂子和模数2.9砂子看来都是砂率越大，干缩率越大；90天及28天时干缩值规律与180天时基本一致。也是2.1砂子有最佳砂率38％～42％，但2.7砂子和2.9砂子则是砂率越高，干缩越大。

由此看来，泵送混凝土的最适宜砂率，必须根据砂子细度模数的不同而不同。但无论是细砂、中砂或粗砂，都不应当追求过高的砂率以达到过大的砂浆富余量和过分的可泵性，否则，和易性和可泵性虽好，但工作性能的经时损失就会增大，强度反而下降，而且干缩值明显增加。增大开裂的可能性。目前搅拌站所用的砂率相对于细度模数来说，普遍偏大，应该充分注意。

同时，本实验也指出，细度模数在中砂范围（2.70.2）的砂子，无论从工作性能与用水量的关系和强度性能与水泥用量的关系来说，效果都是较好的。这与文献资料是一致的。因此应当尽可能保证商品混凝土产生所用的砂子靠近中砂的范围以获得最好的经济效益和技术效益。同时，如果细度模数波动过大，则生产出来的混凝土的质量必然波动过大。因为搅拌站还普遍难以根据砂子细度模数变化及时调整配方。因此，应当尽可能控制生产方供应的砂子有一个细度模数可接受的波动范围。根据经验，在一个生产周期和某一个工程使用周期内，河砂产品的细度模数的波动范围应控制在0.2的范围之内。

东莞市供应的河砂目前存在问题之一是细度模数波动太大，可以在2.1~3.2范围变化，给配方调整带来一定困难。前面已经说过，不同模数的适宜砂率是不一样的，其影响不仅是工作性能及其损失，而且影响强度和干缩性，不可等闲视之。因此，搅拌站应该大量进行不同细度模数的试验，掌握好细度模数与最佳砂率之间的规律，以作为调整之用。

（６）东莞市河砂含盐量问题的对策

东莞市供应的河砂目前存在问题之二是在天然河砂资源紧缺情况下不得不采用河道出海口河砂甚至海砂的问题。由于氯离子导致混凝土钢筋锈蚀问题的严重性和高度敏感性，这是一个必须十分认真对待的大问题。目前各混凝土公司实际上都不同程度上应用东莞河道采挖的河砂，其含盐量（氯离子含量）变化比较大，据分析，最高含盐量（氯离子含量）可以超过0.06%(相对于河砂干物质的重量百分数，下同)。最低也有0.001%以上。因此，绝不能简单看成是河砂，但是，它与海砂仍然有一定区别。

根据建设部建标〔2004〕43“关于加强建筑用砂管理的通知”的要求，一方面禁止使用海砂，另一方面又规定了建筑用砂中氯离子最高限量的要求。其意思是明显的，只要认真控制河砂中氯离子的含量，河道出海口的砂是可以一定范围内使用的。另外，作者根据多年防治钢筋锈蚀的经验，认为建设部这个规定是正确的，但是，仍然必须十分慎重处理这个问题。

如果计算一下这种河砂可能带入的氯离子数量，就可以知道，实际上必须按照不同混凝土严格控制这种河砂的使用范围。

首先必须说明，所谓河砂氯离子含量，应该是指河砂干物质中氯离子的重量的百分数，即氯离子测定结果相对于950oC下河砂灼烧重量的百分比。河砂含水量比较大，计算方法不同，得到结果差别较大。

0.06%氯离子含量的河砂用于C25－C30混凝土中时，单是河砂一项带入的氯离子已经达到水泥用量（300kg）的0.2%，即钢筋混凝土氯离子含量标准的极限，实际上其它混凝土原材料也可能引入氯离子，例如拌和水、外加剂等，因此，河砂中氯离子含量应当小于0.06%。

如果混凝土等级高于C30,,水泥用量的会增加，河砂用量可能减少，河砂引入氯离子会减少，但是，高强混凝土的钢筋使用量往往也增加，钢筋锈蚀带来的风险也会增加，因此不能降低对河砂的氯离子要求。特别重要的是，高强混凝土中很多是预应力钢筋混凝土，它们对钢筋锈蚀问题非常敏感，一旦钢筋开始锈蚀，预应力就松弛，混凝土就会失效。因此必须更加严格要求氯离子含量。

有鉴于此，作者认为东莞市实际上可以放开除了海砂以外的出海河道砂的使用，但是必须严格监控河道砂的含盐量，其标准建议是：

（a）对于不掺钢筋或钢纤维的素混凝土，只要它存在部位不接触或远离钢筋混凝土，可以使用这种河道砂而不对其氯离子含量加以限制；

（b）普通钢筋混凝土使用的河道砂的氯离子含量应该执行比0.06%更严格的标准，建议为0.04%;

(ｃ)　预应力钢筋混凝土一定要使用这种河砂时，河砂氯离子含量的应该要求在0.01%以下。

（７）河砂碱骨料反应活性问题及其对策

东莞市供应的河砂目前存在叁大问题之三是潜在的碱活性问题。众所周知，碱骨料反应是影响混凝土耐久性的重要因素之一，是砂或石中的碱活性矿物与水泥中过量的碱（钾和钠的氢氧化物）反应形成凝胶物质，后者一定条件下吸水膨胀产生破坏力。它一般在几年后开始，直至几十年都会产生影响，产生的内部膨胀应力超过其抗拉强度而导致混凝土结构膨胀性开裂，使混凝土工程加速走向寿命终结。它与其它混凝土破坏因素（如钢筋锈蚀、硫酸盐腐蚀，各种化学腐蚀等）往往互为表里，交叉协同，共同作用，加速混凝土的破坏进程。华南理工大学在这个领域做出了重要的贡献（2）。

从1998年开始，华南理工大学，香港土木工程署和澳门工程界就陆续观察到，广东西江、东江采挖的河砂出现了碱活性问题。利用美国ASTM1260标准和中国《建筑用砂》标准（实际上是一个标准）都测试到砂样出现一定程度的碱活性。发现西江砂出现的几率最高，几乎达到100%，东江砂也有很大几率（可能>70%），只有北江砂还没有发现明显的碱活性。为此，华南理工大学提出广东要认真注意在建筑工程中抑制和防止碱骨料反应破坏的问题（3）。

由此可见，东莞市也必须注意使用河砂的碱活性问题。要作为一个工程耐久性因素列入工程规划、设计和施工之中。第一，要经常检测河砂的碱活性，尤其对于港口码头、轨道交通、高层建筑、市政核心工程、地下重要工程，河砂的使用前一定要做骨料碱活性检测和报告，还要做水泥、掺合料和外加剂地碱含量分析报告，尽量排除这个因素；第二，重点工程设计、施工一定要做好防止碱骨料反应破坏的措施，尤其是混凝土材料（水泥、外加剂、掺合料）中的碱含量较高时，必须更认真地做好预防工作。预防工作方法很多，要作为一个专题来做。第三，河砂氯离子含量与碱活性问题会形成交叉效应，可能会加重耐久性问题的严重性，应该认真对待。一方面作为一个专题研究，另一方面要加强河砂氯离子含量的控制，防止交叉效应的出现。

（８）发展和使用人工砂是混凝土行业的必然出路

综上述，河砂在广东和珠三角地区除了资源紧缺、质量难以控制的基本问题以外，还存在碱活性以及氯离子含量的大问题。资源紧缺与河道安全，环境保护联系在一起，属于政策性的长远控制甚至封杀性的措施，随时都可能威胁河砂的供应。但是，如果我们从更深层次考虑河砂的问题，它的质量和安全性实际上已经难以满足现代混凝土工程的要求，仅此因素，我们都不得不考虑改弦更张，另谋出路了。

开发和使用人工砂是混凝土行业必须另谋的出路。这已经是世界性的过程和经验。我们总不能待到资源环保问题和工程质量问题总爆发时才采取措施。现在起步虽然有点晚，但是也是来得及的。东莞市是经济发展总量和经济质量都十分重要的城市，具有比较雄厚的投资实力，应该为自己建设一些建设工程的后方基地（包括水泥、砂石和重要建材产品在内）。

因此，作者建议，东莞市政府鼓励东莞企业家在周边地区选择投资一些现代化的大型砂石采挖加工矿场，规模每个应该在年产碎石100万立方以上和人工砂60万立方以上。产品专门供应东莞市建设工程需要。

## 3、混凝土外加剂问题及其对商品混凝土质量的影响

对外加剂产业而言，目前我国的问题是入行门槛低，利润高，企业数目和品牌繁多。外加剂虽然实行认证书制度，但实际市场反映是控制较松，起不到对其进行规范管理作用，导致外加剂生产技术水平相差很大，外国品牌、国内大型企业的技术水平较好，但国内很多企业属于简单的复配加工企业，技术水平不高，没有严格的工艺措施和品质保证，没有科研能力，没有对用户技术服务的能力，生产出来的外加剂性能指标低、浓度低、部分原料组分不够优化。同时，由于市场竞争激烈，外加剂推销手法名目繁多，不正当行为严重，导致外加剂质量更难以保证。因此，目前我国外加剂市场鱼龙混杂、良莠不齐的现状，给工程质量留下了隐患。

对商品混凝土产业而言，市场占有率较大的混凝土公司使用的外加剂品种相对比较固定，但对外加剂的控制及检测严重不足，除个别混凝土公司外，大多数混凝土公司不作外加剂对强度、凝结时间、收缩性能影响等的对比试验，只考虑其对流动性和缓凝性能的影响；由于对外加剂的有害离子缺乏检测，往往造成混凝土许多较复杂的事故。另外，部分混凝土公司缺少对外加剂的技术储备，即大量开展各种外加剂性能试验，所以应用较被动。在生产实际中往往由于改变水泥或外加剂品种造成混凝土闪凝、工作性损失过大，或由于外加剂控制不严造成混凝土长时间不凝、强度达不到要求等工程事故。

对东莞市商品混凝土产业来说，同样存在上述的普遍问题，但由于东莞市商品混凝土产业是近几年才快速发展壮大的，对外加剂选择和正确使用还没有足够的认识和重视，这是目前外加剂使用中最需要重视和解决的关键技术问题。

（1）外加剂的选择

混凝土外加剂的选择根据工程设计对混凝土性能的要求而定，如强度标号、抗掺性、抗冻融性、耐久性、弹性模量等物理力学性能，以及施工工艺、施工季节、浇筑的部位和体积等。另外，还要考虑实际工程提供的原材料：水泥品种和标号、砂石质量等。在此基础上选择符合使用要求的外加剂品种和牌号。

在选择外加剂时，必须采用实际工程用的原材料进行混凝土试配试验，根据试配结果从中确定技术经济最合适的外加剂。

试验评定外加剂的理由是：(1)检测外加剂是否符合使用要求；(2)根据施工现场条件和现场使用的材料来评定外加剂对混凝土性能的影响；(3)检查每批产品的匀质性和稳定性；(4)生产厂家提供的资料是否符合试配检验结果。

选择外加剂的根本原则：第一是性能符合工程使用要求：第二是经济的合理性。在某些情况下，决定外加剂在混凝土工程中使用的主要因素是外加剂的成本，这就要求生产厂家根据平时使用外加剂的经济效果开发和生产新产品。

（2）混凝土外加剂的掺量

外加剂的最佳掺量是获得最好的技术效果和经济效果的重要因素。外加剂的最佳掺量是通过混凝土试配结果确定的，根本的原则是在满足混凝土性能要求的前提下，采用最低掺量。生产厂家的产品说明书中提供的是某种外加剂使用时的掺量范围，而使用单位必须通过混凝土试配确定外加剂的合理掺量。

不同类型的外加剂的掺量是有一定规律的，通常，普通减水剂0.2%~0.3%，高效减水剂0.5%~1.0%。同一种外加剂用于不同混凝土时掺量也不尽相同，例如：高效减水剂用于蒸养混凝土时掺量为0.3%~0.5%，用于普通混凝土掺量为0.5%，用了流态混凝土掺量为0.75%，用于高强混凝土掺量为1.0%。复合高效减水剂在相同减水率时比单一高效减水剂掺量减少一半。后掺法不但使超塑化剂掺量减少，而且对其它外加剂也有同样效果。

此外，水泥品种、细度、矿物组成、混合材等也影响外加剂的掺量。如对矿渣水泥高效减水剂掺量少于普通硅酸盐水泥。比表面积大、C3A含量高的水泥高效减水剂掺量应多一些。

从以上事实，可以认为决定外加剂掺量的因素如下：(1)外加剂的品种；(2)外加剂的应用范围；(3)水泥品种和活性、比表面积、矿物组成及混合材等；(4)混凝土组成材料及其配合比、单位水泥用量、单位用水量等；(5)外加剂复合方式（成分与比例）；(6)外加掺入方法（同掺或后掺)。

总之，只要掌握了外加剂和混凝土的性能，及其变化规律，并通过试验确定外加剂的合理掺量，就可以以最少掺量获得最好的技术经济效果。

（3）混凝土外加剂使用方法

使用外加剂时要仔细看产品说明书，其中包括使用方法。

外加剂产品有两种形式，即液体和固体粉末。液体产品以体积计量，有时生产厂提供可溶性固体产品，使用前配制成一定浓度的水溶液。固体产品中一般有载体，如粉煤灰、火山灰、矿粉等，其目的是使外加剂计量准确、分散均匀和防止受潮结块。固体外加剂通常是以重量计量。

掺量准确：外加剂掺量确定后，根据搅拌机一次搅拌混凝土体积和单位水泥用量折算外加剂的用量。使用外加剂的可采用人工、半自动和自动计量，根本要求是计量准确。如果是液体，液体浓度要准确测定；如果是粉剂应均匀准确加入，使其误差控制在±2%之内。超剂量地使用，不但造成浪费，影响混凝土的性能，而且还会造成工程事故。特别是掺缓凝剂、缓凝减水剂和引气剂时一定要剂量准确，一旦超剂量使用就使浇筑的混凝土不凝结硬化或严重降低强度，造成工程事故。

掺加均匀：一定要设法使外加剂在整个拌和物中均匀分布，使其充分发挥作用，避免局部过浓产生不良后果。粉剂如与水泥一起加入，应散布开，并适当延长搅拌时间；液剂也要散布均匀，防止集中在一点。

另外，在同时使用两种外加剂时应注意它们之间的相容性，特别是引气剂应分别掺用。

## 4、混凝土矿物掺合料问题及其对商品混凝土质量的影响

东莞市商品混凝土产业在使用矿物掺合料方面主要存在以下问题：

（1）掺合料基本都是粉煤灰，品种单一，对磨细矿渣粉作掺合料还没有形成全面的认识；

（2）粉煤灰市场供小于求，致使其价格较高，而且在需求旺季粉煤灰质量难以得到保证；

（3）一般都说是二级灰，实际上往往是“统灰”，低于二级灰指标。

（4）粉煤灰通过中间商采购，粉煤灰来源不稳定，更大程度上导致了同一混凝土公司采用的粉煤灰的质量不稳定；

（5）对粉煤灰的控制及检测严重不足，对来样主要控制其细度和需水比，多数混凝土公司不作烧失量、三氧化硫、游离氧化钙和安定性，粉煤灰对混凝土强度影响（活性指数）的检测方法时间长，等到检验结果出来，粉煤灰已经全部使用完了。

（6）对粉煤灰作用机理缺乏认识，仅从降低成本角度出发，往往造成粉煤灰掺量盲目加大，而且在粉煤灰供应紧张时不管粉煤灰质量盲目掺加。

粉煤灰品质不仅对混凝土工作性能有较大影响，而且对硬化混凝土性能如强度、收缩、碳化、冻融等有较大影响。由于上述现象的存在，往往造成混凝土离析泌水严重，混凝土表面“起粉”、“起砂”，混凝土出现开裂、强度偏低较多等现象。

针对产业现状，目前最关键的技术问题是如何对粉煤灰质量进行控制及检测。

从生产和使用考虑，矿物掺合料的品质要求应包括以下几个方面：（1）是否含有对人体有害的物质，如放射性限值等指标。（2）矿物掺合料中有害物质含量限值。考虑混凝土的体积稳定性以及耐久性能，需对矿物掺合料中的有害物质(如碳、氯离子、碱含量、三氯化硫)等进行限制。（3）细度要求。从混凝土中各种材料合理级配的角度考虑，希望活性较水泥熟料低的矿物掺合料具有较水泥更细的粒度，以调整粉体材料的颗粒级配，因此必须规定细度指标。    （4）对工作性能的影响。现代混凝土中通常都掺有减水剂，矿物掺合料对混凝土工作性能的不良影响可通过减水剂掺量进行调节，但也应有一定的限制，以避免减水剂掺量过大。    （5）对力学性能的影响。强度是混凝土的重要性能参数，应按活性指数对矿物掺合料进行分级，以方便使用。（6）对体积安定性的影响。体积安定性是水泥的一个重要指标，将传统的水泥混合材料单独作为矿物掺合料使用后，仍需特别注意其体积安定性。（7）对耐久性能的影响。在不同的环境条件下，混凝土的耐久性能要求不同，建议在矿物掺合料产品定型时，进行耐久性能试验(如碳化、抗硫酸盐侵蚀性能等)，以指导矿物掺合料的应用。（8）其它要求。包括矿物掺合料中的化学组成、密度和水分含量等。

在检测指标方面，对于生产厂家，应规定进行全部指标的检测，并提供相应的检测报告。对于产品的使用者，至少应规定进行矿物掺合料的细度、对砂浆工作性能和力学性能影响的检测。考虑到矿物掺合料使用者的实验室条件，常规检测项目应尽量避免进行化学分析方面的检测，对于矿物掺合料其它性能的检测，可通过随机抽样送检的方式进行。

建议用以下方法对矿物掺合料来样进行较快速、简单的检测：

（1）细度检测方法

在水泥中，用以表示细度的指标有筛余量和比表面积2种，除硅酸盐水泥是用比表面积进行表征外，其余均采用筛余量进行表征。在现有的矿物掺合料标准中，粉煤灰采用筛余进行细度表征，矿渣粉采用比表面积进行表征。从检测的角度看，筛析法最为简单快速，勃氏法测试比表面积操作繁琐，建议统一采用筛析法进行细度检测，并规定最大筛余量限值。目前《水泥细度检验方法筛析法》中已经包含了45µm筛，建议将矿物掺合料的细度检验方法与水泥的检验方法统一，以避免出现检测方法的误用现象。

（2）砂浆工作性能的检测方法

在现有的规范中，矿物掺合料对砂浆工作性能影响的检测方法分为2种，一种是在相同胶砂跳桌流动度下需水量的比值，另一种是在同样配合比下跳桌流动度的比值。如果以需水量比进行评定时，往往需要拌制2次以上的砂桨才能得到结果，费时费力，而且所要求的相同跳桌流动度也可以存在±5mm的差别，这也使得不同人员操作得到的需水量比存在差异。而采用流动度比进行评定时，1次即可得到结果，而且人为因素影响小。建议统一采用流动度比表征矿物掺合料对砂浆工作性能的影响。

（3）砂浆力学性能的检测方法

由于混凝土搅拌站的场地有限，不能大量堆放原材料，因此必须尽快对进场的矿物掺合料质量进行评定。

在目前的矿物掺合料品质要求中，通常活性指数是判断矿物掺合料质量的重要因素，而活性指数的检测往往需要1个月的时间，这给矿物掺合料的质量评定带来一定难度。为解决这一问题，建议参照JC/T738-2004《水泥强度快速检测方法》，建立矿物掺合料活性指数快速试验方法。通过建立快速试验方法结果和常规试验方法结果间的关系，以快速评定矿物掺合料的质量。

在检测矿物掺合料对砂浆性能影响时，有些标准中规定采用基准水泥，这样做虽然可以在一定程度上提高检测数据的可重复性，但是矿物掺合料也存在和水泥的相容性问题，采用基准水泥检测的数据未必与实际效果相同，而且基准水泥的质量也存在一定波动，因此建议采用P.Ⅱ425或P.O425的水泥进行检验。

## 5、应用于商品混凝土的水泥的质量及其管理

相对于其它原材料，水泥质量相对较稳定，大多数混凝土公司已接受了新型干法回转窑生产的水泥，而不采用立窑水泥。但同是新型干法回转窑生产的水泥，配制混凝土的建筑性能也有所差别，选用质量稳定性高需水性小，流动性好，强度高的水泥，可以节省水泥用量。

按照欧美日等国家水泥出厂的实际情况，作者在国外工作时的调查，一个厂的月水泥强度标准偏差不会超过±1MPa，很多牌子水泥在0.5 Mpa以下。反映在配制混凝土的标准偏差上，一个完整的工程的普通标号混凝土的标准偏差一般只有1.5～2MPa。而我国目前的状况是，大部分干法回转窑水泥月水泥强度标准偏差达不到±1Mpa以内的要求，尤其是小型生产线（小于2000吨/日），这个标准偏差值往往超过2.0 Mpa。一般情况下不同等级工程混凝土的平均标准偏差，最好的情况也要在3Mpa以上。即同样工程施工混凝土的标准偏差比国外大一倍，甚至超过一倍。这主要是由于我们的原材料波动组成的，其中水泥质量的波动（包括出厂强度值的波动，需水量、流动性的波动以及与外加剂相容性的波动等）是主要的原因。

水泥质量稳定性的好坏一般以胶砂28天抗压强度的标准偏差大小来衡量。若水泥胶砂28天抗压强度的一个月出厂水泥的标准偏差小于1MPa，该水泥质量稳定性好，配制混凝土的强度偏差也小，混凝土质量稳定，不需要时常调整混凝土配合比。如果更严格要求，水泥的稳定性还应包括凝结时间的稳定性和标准稠度用水量的稳定性。这方面起始也应该建立一些要求，但目前恐怕难以实现。

商品混凝土普遍使用外加剂后，水泥与外加剂的相容性变得非常重要，选用对外加剂适应范围广、相容性好的水泥成为更高的要求。

就水泥而言，其与外加剂的相容性主要与水泥的需水性和化学活性有关，需水性越大，化学活性越高，则相容性越差。而水泥的需水性、化学活性受水泥的化学和矿物组成、混合材品种与掺量、水泥比表面积和颗粒粒度分布的影响。

水泥熟料的溶剂矿物越多，溶剂矿物中C3A含量越多，硅酸盐矿物中C3S含量越多，水泥的需水性越大，化学活性也越高。

水泥中碱含量增大，水泥水化速度加快，流动性变差，与外加剂的相容性变差。水泥中石膏的形态和掺量不同，会影响其与外加剂的相容性，石膏是作为缓凝剂来抑制C3A的水化速度的，其溶解度和溶解速度大小会影响其缓凝效果，二水石膏溶解度小于硬石膏，但其溶解速度大于硬石膏，故若用硬石膏代替二水石膏作缓凝剂，要加大用量。而外加剂对二水石膏和硬石膏的溶解度有不同程度的影响，如糖蜜减水剂对二水石膏溶解度影响不大，但会大幅度降低硬石膏的溶解度，导致水泥在使用过程中与外加剂相容性差。

掺入适量混合材会相应减少熟料矿物的含量，水泥的水化速度减慢，有利于改善水泥与外加剂的相容性，但混合材自身的需水性对相容性影响也很大。一般石灰石自身需水性小，Ⅱ级粉煤灰次之，矿渣需水性较大，煤渣需水量更大。

水泥的比表面积越大，需水性越大；颗粒分布范围较宽，粉体堆积密度大，需水性越小，但水泥的化学活性都越大。其中掺入的混合材对水泥颗粒分布的调整作用不可忽视，在相同比表面积下，若混合材的易磨性较好，将使水泥颗粒分布变宽，混合材更好地填充熟料颗粒间的空隙，使粉体堆积密度增大，接触点增多，从而需水性减小，化学活性增加。一般石灰石易磨，煤渣次之，矿渣较难磨。

东莞市混凝土产业使用的水泥包括湿法回转窑水泥、新型干法回转窑水泥、回转窑与立窑搭配的水泥，且不同水泥厂家使用的混合材品种各异，这对水泥与外加剂的相容性影响很大，应该针对与各自混凝土公司采用的水泥进行与外加剂相容性的试验，从而选择外加剂品种和掺量。

## 6、混凝土原材料市场管理机制的建立

综上所述，阻碍现代混凝土材料进步的主要因素是混凝土原材料生产、加工环节和产品质量的落后。尤其是砂石。、掺合料的落后。目前最重要的是产品的质量控制问题，而质量与这些原材料的来源直接有关。仅仅依靠混凝土公司和搅拌站自己控制原材料质量和来源是很不够的。对于水泥和外加剂，基本属于卖方市场，搅拌站有选择的空间。政府需要加以规范和监控。对于砂石和掺合料，资源紧缺，属买方市场，质量更难保证，政府除了监控以外，还必须协助进行资源开拓。因此，作者建议，四大原材料要分别情况，制定必要的规范，监控措施和准入政策：

- 对于水泥，在作者提出的管理规程（细则）中提出了规范进入东莞市水泥的来源范围和要求。已经十分明确的是，很多立窑水泥因为建筑性能和质量稳定性无法满足大规模建设工程的要求，虽然价格低廉，不应该允许进入东莞市商品混凝土行业之中。对于干法回转窑水泥，主要考虑因素是其质量的稳定性，小型（日产2000吨以下）的生产厂往往没有丰富的原材料矿山资源和严格的质量控制措施，产品质量不够稳定，也应该排除在东莞市之外。因此规定进入东莞市商混行业的水泥应该是大中型（日产2000吨以上）企业或由这些企业供应熟料的粉磨站生产的水泥。而且水泥等级和品种应该是.32.5及42.5 以上等级。

- 对于外加剂，目前我国的问题是入行门槛低，利润高，企业数目和品牌繁多，大多数属于简单的复配加工，部分没有严格的工艺措施和品质保证，质量良莠不齐现象严重。推销手法名目繁多，不合法经营问题严重，卖方市场竞争激烈。因此外加剂应该作为监控的重点。只有企业本身具有生产该产品母体的能力，并有自我改进产品的能力和完整的检测报告，该产品才是质量有信誉和保证的，因此作者建议进入东莞市的外加剂企业应该是有一定的研发实力和企业规模，并且是能够生产该品种外加剂母体的企业。同时，从混凝土产品的商业道德出发，供应外加剂的企业，应该和供应混凝土一样，向用户如实提供有关外加剂品种、复配成分、有害物质含量等资料。

- 对于砂石集料，一般有比较固定的产地来源。但质量起伏不定，没有产品检验合格保证，生产控制困难。人工碎石资源，应该大力提倡鼓励使用大型现代采石场的石料，推广经验。河砂的供应形势严峻（如前述），成为买方市场，来源已经受到严重威胁。三角州河道砂资源也不容乐观，而且质量必须严格监控。管理有难度。作者建议，对于必须强制执行的指标，例如河砂氯离子含量，制定出规范指标后，由施工监理方作为一个重要项目与搅拌站联合定期送样到工程检测中心检测，同时，质监站不定期抽查搅拌站该项目日常检测结果，并抽样送检。政府主管部门应该协助企业行业协会大力研究河砂的来源和出路，制定政策，鼓励投资自己的现代砂石生产基地。争取尽快解决这个问题。

- 关于混凝土矿物掺合料问题，粉煤灰质量差，好灰少，价格高；矿渣粉资源缺乏，价格高企，都是买方市场。但是必须认识到，矿物掺合料不仅仅是搅拌站降低混凝土成本的手段，更重要的是改善混凝土性能的手段。如果没有它们，商品混凝土不仅价格高企，而且无法达到施工要求，开裂问题更严重，耐久性也更差。所以必须千方百计解决。作者建议，一是管理好现在的粉煤灰供应渠道，千方百计拓宽好灰的来源，严格控制劣质灰流入东莞市场。规范搅拌站对粉煤灰的使用，禁止使用劣质灰，控制粉煤灰用量在合理水平。二是大力推广高炉矿渣粉的使用。要认真学习矿渣粉对混凝土性能改善的知识，改变误解和偏见。同时大力推广使用经验，大力寻找矿渣粉资源。

# 六、关键体制问题：混凝土生产与施工的协调和统一

撰写：文梓芸

## 1、历史因素造成的体制问题及其影响

由于历史原因，我国土木建筑工程一向以来都是由土木建筑工程公司负责结构材料（钢筋及混凝土）的加工和施工，在一个管理体制范围内完成整个结构工程的工作。这样的土木建筑工程公司是一个专业性不强的施工承包公司，它在资质上，既可能是施工总承包或者对主体工程实行施工承包，可以对所承接的工程全部自行施工，也可以将非主体工程或者劳务作业分包给具有相应专业承包资质或者劳务分包资质的其他建筑业企业。混凝土机构工程作为建筑工程的主体工程之一，历来是是由建筑公司自己来承包。但是建筑主体工程除了混凝土工程外，还包括地下岩土和基础工程、钢筋模板工程、围护工程、给排水工程、装修工程、防水工程、电气工程、等等，因此土木建筑工程公司是一个“保罗万象”的工程承包商。混凝土工程涉及材料的选购、管理、混凝土加工（生产）和工作场面的施工（运输　　　　　　　　　　　浇灌、面层加工、成缝、养护、脱模，修整），是工作量最大，战线最长的工作。同时，也是土木建筑公司经济效益最好的工程之一，其中在材料价差、材料配方、施工技术工种价差、施工项目、工程预决算等方面都有较大的空间可以谋取额外的利润。由此可见，混凝土工程对土木建筑企业是利益所在。即使混凝土加工成为了市场化的项目，建筑公司对施工也是不愿意放手的。在建筑体制改革中，这是一个最大的、隐藏着的阻力。

这种体制下的混凝土工程的弊病是显而易见的。首先，混凝土加工企业与混凝土施工企业之间对混凝土质量的认识不容易统一，搅拌站认为标准养护下合格（并且有富裕量）的混凝土，现场施工后不合格是施工方的责任；施工单位则认为搅拌站没有考虑现场环境和实际情况，应该是搅拌站的责任。第二，对于各种不同配方和不同原材料的混凝土，施工方法应该如何掌握，大家不容易沟通，或者存在不同意见，因而经常造成搅拌站认为施工方没有按照实际混凝土调整搅拌和养护，施工方则认为混凝土质量本身有问题。这种矛盾在使用粉煤灰比较多的情况下经常出现。第三，更加严重的情况出现在施工方的施工队伍缺乏技术素质，缺乏管理，无证上岗的情况下，不按施工操作规程办事，造成人为的质量事故。目前这种现象不在少数。例如，

- 不按规定及时使用到达现场的混凝土，致使混凝土工作性能和均匀性下降；

- 为了施工方便随意向混凝土加水造成混凝土质量严重下降，极易造成严重质量事故；

- 浇灌混凝土时的振捣不按规程办事，缺振，或严重过振，导致混凝土结构受到损坏；

- 搓面、覆盖和养护不及时，或不得法，引起混凝土塑性收缩严重；或者缺水、缺湿养护，或者养护时间不够，导致混凝土干燥收缩严重；这些都会引起混凝土开裂，甚至过度开裂；

- 过分强调生产效率，拆模过早，造成荷载裂缝；等等。

  - 为了施工方便和高效率，脱离目前原材料和施工技术的实际情况，主导思想上过分强调混凝土的流动性，强制使用大流动度混凝土，容易引起混凝土的均匀性和收缩量的增加。

上述这些问题在混凝土产业出现的初期更加严重，随着管理水平的提高，技术进步和市场的成熟，会逐渐减少，但是，问题并没有从根本上得到解决。仍然隐藏着很大的风险，只有这个体制上的问题解决了，才有可能解决。

## 2、建筑业体制改革的必要性和途径

为了使混凝土工程能够高质量、高效率和更有透明度地进行，混凝土工程从建筑行业中分离出来是完全必要的。但是，仅仅把混凝土加工的工序分离出来是不够的。经验已经证明，混凝土加工与施工的体制分离的的效果是不够好的。建筑行业进一步的改革势必要把混凝土加工与施工重新整合起来，成为一个完整的工序。也就是说，把混凝土工程完整的从土木建筑行业分离出来成为一个独立的行业，使大势所趋。

这种体制改革的好处在于：（１）促进土木建筑行业向专业化方向发展，便于与国际接轨。（２）完成混凝土工程体制改革重要的一步，使混凝土加工与工程施工合并在一个体制管理之下，大大减少管理的难度，可以消除大量工程隐患。（３）混凝土工程可以增加向社会的透明度，置于较严格的监管之下，对于工程质量提高有很大好处。

当然，只是完成这一步还不能从根本上解决混凝土工程的问题，还必须使混凝土工业向上游（原材料材料产业）发展，成为名副其实的。一体化的混凝土工业集团，才能够解决根本问题。但是，目前对混凝土工业体系下游的整合是重要的一步，能够把威胁混凝土工程的最显而易见的问题先解决，为下一步改革打下基础。

根据国外的经验，混凝土工业下游整合的途径是市场的推动和整合作用。我国的国情要求我们依靠政府和市场两方面共同作用，否则我们付出的代价会太大。

首先，可以从重要和大型的工程开始，选择资质和信誉良好的混凝土公司，进行混凝土公司指导混凝土工程施工的试点，学习和积累经验。由混凝土公司提出施工方案，进行现场指导，工程验收的结果可以开始时由双方共同负责，逐渐过渡到由混凝土公司负全责。在混凝土公司指导施工试验的初始阶段，混凝土施工的经济效益可以完全归属建筑公司，到了由前者完全负责以后，施工的经济效益就应该部分归入混凝土公司名下。在这个阶段里，要求混凝土公司大力培训自己的施工力量。

第二阶段，仍然选择重要和大型的工程和资质及信誉良好的混凝土公司，进行混凝土公司指挥自己的施工队伍，完全负担混凝土施工的工程试验。这时，混凝土公司要完全接受监理方、监督方的全程监督，对混凝土工程质量和工期负全责。而且，混凝土公司要作为专业承包公司，参与工程的投标和建筑合同的签署对工程质量和工期等负法律责任。

第三阶段，推广工作。这期间，仍然允许两种体制并行，进行市场竞争。

这个改革过程中，政府起到引导和指导的作用，对于试验企业，可以考虑给予政策性扶持，同时，十分重要的是，做好建筑公司企业的工作，引导，甚至强制性的推行试验。并且要扶持这种改革。

## 3、当前建筑法规及管理规范必须做的工作

对于当前两种管理体制在混凝土工程中并行的时期，为了减少其工程质量的影响，必须制定和完善一些建筑业法规和管理规范，以指导和监督建筑工程的进行。

首先，政府主管部门现阶段必须强化对土木建筑工程施工工序的管理。按照《中护人民共和国建筑法》，《建设工程质量管理条例》和《建筑业企业资质管理规定》，认真审查和监管建筑行业的施工队伍、施工管理和施工质量。重点检查工地现场混凝土交接和制度，施工人员的上岗资格，混凝土浇灌前的处理和浇灌后的修整及养护操作。突击检查是否确实存在工地加水的情况，并进行严肃的处理。认真封杀工地加水，不合格人员上岗，和不按照规程养护的违规行为。同时，也要检查混凝土公司供应的混凝土的情况，统计合格率，予以公布。

东莞市应该根据国家的相关法律和规定，出台１～２个地区管理规范或条例

规范混凝土生产和施工双方的行为。建议制定《东莞市建设工程混凝土生产与施工管理细则（或要求）》。其基本原则是：

    - 根据国家《建设工程质量管理条例》，“施工单位对建设工程的施工质量负责”，这里的施工单位包含两个：混凝土生产单位和混凝土结构施工单位。混凝土公司必须对出厂混凝土质量负责，达到施工工地并经双方交接时的混凝土按合同规定的质量不合格，是混凝土公司的责任，施工单位有权拒收。经过双方验收后由施工单位执行施工而出现的工程混凝土构件验收不合格，这里有两种情况：第一，如果工地留取的试件标准养护达到龄期时检验也不及格（达不到合格率要求），可以具体分析不合格的情况，但质量责任主要在混凝土公司；第二，如果上述试件检验及格（达到合格率要求），而结构混凝土按照规范抽芯检验不及格，可以具体分析不合格的情况，但质量责任主要在工程施工方。

    - 混凝土工作性能以建筑合同和协议书规定为准，一般包括现场坍落度和坍落度经时损失，施工中不能随意更改。如果送至现场规定时间内的混凝土坍落度检验不及格（超出允许范围），属搅拌站的责任，应原货退回。混凝土到达现场后应在规定时间内（一般２０分钟内）进行工作性能检查，超过规定时间内不能共同检验导致结果不及格，但规定时间内及格者，责任应该属施工方。

（３）严禁在混凝土到达现场后以任何方式和在浇灌硬化之前任何时间向混凝土加入额外的水分，这属于严重违规行为，该混凝土必须报废，同时纪录在案，并追究肇事者责任。但是，如果混凝土坍落度比对要求范围偏低，在生产施工双方协商都同意下，由生产方负责向混凝土适当添加外加剂并充分搅拌，直至工作度合格，并且生产方保证强度检验也合格，是属于个别情况下的挽救行为，经过纪录在案后该混凝土可以使用。

（４）按照验收规范，工地施工前双方共同留样制成的标准试件在标养条件下的得到的强度结果才能作为搅拌站质量评定标准。混凝土结构抽芯测定的结果是工程施工结构的抽查结果。应该由混凝土生产和施工双方共同承担责任。如果前者合格，后者不合格，则责任应由施工方承担。因此，两方面的检验可以结合进行。目前的问题是，很多工地缺乏标准养护条件，最好的解决办法是委托检测中心养护和测定，这在检测工作社会化以后应该能够满足要求。否则，应该在工地建立一定条件的养护设施，进行水养，结果与搅拌站饱和湿养、抽芯的结果进行比较分析，得到最终结论。但要分清责任归属。

（５）严格按照操作规程施工是施工方的主要责任。主要包括

- 混凝土操作工人必须持证上岗。施工单位应当建立、健全教育培训制度，加强对职工的教育培训；未经教育培训或者考核不合格的人员，不得上岗作业；‘

- 混凝土运输距离，下落和抛洒高度应该在允许范围之内，不能因此造成混凝土的离析、泌水和组成改变；

- 混凝土浇灌操作程序，振捣方法与设备，表面修整时间和方法，表面覆盖时间，养护持续时间和保湿要求，等等，都必须严格按照操作规程进行，不能因此造成混凝土的开裂、变形和失去强度。

（６）混凝土工程施工中出现其它异常或质量事故，包括出现有害裂缝、凝结不正常、较严重的蜂窝麻面和气泡缺陷、构件膨胀变形、表面过度色差等情况时，需要具体问题具体分析，双方共同查找原因，分清责任，并严格按照混凝土质量验收规范办事。处理好这些非正常事故。

（７）关于商品混凝土质量事故纠纷的处理。在非重大质量安全事故 (例如偶发性凝结时间不正常、个别坍落度不合格、早期无害裂缝偏多等) 时，原则上由生产方和使用方协商处理解决，并由双方以纪要的形式记录在案。如果发生重大质量安全事故 (有害裂缝超过安全评估极限，凝结时间严重异常，混凝土强度不合格等) 时，应在24小时之内报送市建设局及建设工程质量安全监督站和工程监理单位，隐瞒不报者，要依法追究责任。

混凝土施工企业必须认识到，混凝土工程是一个整体，施工工序在混凝土工程质量方面有着举足轻重的作用。现代混凝土虽然在施工性能和最终强度性能方面有着飞跃的进步，但是另一方面，却在体积稳定性和耐久性方面存在很多问题，混凝土施工技术在这方面可以发挥很大的、甚至举足轻重的作用，因此施工对混凝土工程质量负有不可推卸的责任。

在目前我国的建筑法及建设部的相关法规还没有明确规定混凝土生产方和施工方责权范围和关系的情况下，地方政府应该及时出台相关政令，例如《东莞市建设工程混凝土加工与工程施工关系的准则》，对混凝土生产方和混凝土工程施工方的关系作出必要的规定和限制。这些规定应该包括：

- 生产方和施工方在建筑工程施工中所处的地位和作用；

- 生产方和施工方在建筑工程施工中所负有的职责范围；

- 明确混凝土公司应该作为建设工程的专业承包方参与混凝土市场的招投标和建筑合同的签署；

- 建设工程施工承担方不得把混凝土工程的施工工序发（分）包给其它单位或个人；

- 在建筑工程验收中双方的责任归属及追究的原则；

- 在建筑工程施工中和验收后出现工程质量及责任事故时双方的责任范围；

- 相关的调解、仲裁和法律诉讼的方法。

混凝土加工企业必须严格执行国家和地方政府制定的法规、政令、标准和规范，同时还必须学习更多关于混凝土结构和施工技术方面的知识。应该经常深入工程施工现场，深入了解混凝土材料在结构中和使用中经历的过程，施工对混凝土性能的要求和混凝土的施工性能。必须认识到，混凝土的建筑性能、施工性能是很多书本知识还没有涉及到的，还有很多经验性的东西有待总结和积累。

混凝土生产企业同时应该清醒认识到，现代混凝土的质量问题，尤其是体积稳定性和耐久性，大多数都与混凝土原材料的品质及混凝土的配合比选择有关，因此混凝土公司的工作水平对此有重大的影响。

# 七、政府、行业和企业内部管理模式的互动与发展

撰写人：文梓芸 殷素红 詹小玲  金超 李可斌

混凝土企业在运作中处于政府、行业协会和企业内部的三头的有形管理之下，除此之外，市场无形的监管力度也越来越大。我国目前的有形管理对于企业的起步和良性运行有决定性的影响。国外则是市场的作用更大。

## 1、现阶段政府功能（审批和监督）的必要性和发展的思路

混凝土生产企业在我国是新兴产业，刚从建筑行业中分离出来，有很多体制、产业结构、市场管理和行业管理的问题需要解决。尤其是涉及混凝土这种原材料高度复杂、生产战线过长、管理部门多，又与国家基本建设和人民生命财产密切相关的材料，改革的路子还很漫长，需要政府部门大量的引导、扶持和监督。因此政府的作用是非常重要的。我国很多地方的经验已经证明，如果政府对此认识不足，认为市场经济下，可以发挥市场的监管和调节作用，放松了政府行为的引导和监管，结果造成混凝土行业规模过分膨胀，市场竞争过度激烈，影响建筑市场的秩序，引起混凝土工程质量的下降。教训十分深刻。要知道，我国还处于市场经济发展的初期，很多人对市场经济规律和运作方式都不甚了解，心态大都不够成熟或浮躁，特别是对混凝土这种材料生产规律严重缺少知识，如果没有有效的引导和监管，造成的影响要比其它行业大得多。东莞市政府对此是很清醒的。

现阶段，政府对混凝土产业的功能主要应该体现在如下几个方面：

    - 进行产业规划。根据国外的经验，这个行业的规划十分重要。规划依据的是近几年本地区基本建设的总量与规模。规划的内容包括行业规模（总量）、搅拌站布点、搅拌站生产能力与占地面积，行业将来发展的正确路向等。混凝土产业是运输量巨大，运输总路线长，对交通影响较大，管理不好环境（包括噪音）污染较严重的工业。而且从长远看，流动性较大（不会固定在一个地方），也不会维持生产很长时间。因此规划十分重要。国外大多把混凝土搅拌站布置在城市周边的运输干道附近，尽量靠近工程建设点和带，尽量分开设点而不会集中。由于运输物料大都属于低值品，欧洲甚至为此挖掘了一些人工运河来专门运输砂石。同时应该认识到，这个行业应该高度分散而不是集中，每个点的规模应该比较小而不是比较大。搅拌站最好是容易拆卸和搬迁，占地面积是越小越好。这些与我国很多人的观念是不一致的。

    - 严格审批新建混凝土企业。审批原则已经在第三章讨论过。目前看来，东莞市商品混凝土产业可以扩大的空间已经很少。 在当前东莞商品混凝土产业竞争激烈的同时，仍有不少投资商有意投资兴办商品混凝土搅拌站，建筑量与混凝土的生产能力应适应，如放任这些商品混凝土搅拌站的建立，必然会破坏供需平衡，导致东莞商品混凝土行业竞争的加剧，势必造成行业的恶性竞争。所以现阶段政府部门对混凝土生产企业的审批和监督起着重要的作用，可以保证商品混凝土企业在东莞合理设站，保持供需平衡，防止恶性竞争，保证商品混凝土的生产质量。

    - 对建设工程中的混凝土生产和施工质量实施监督管理。这是依据国家建筑法和建设工程质量管理条例执行的工作。政府和它委托的工程质量监督机构的主要职责是“加强对有关建设工程质量的法律、法规和强制性标准执行情况的监督检查”。履行监督检查职责时，有权采取包括进入被检查的施工现场进行检查，要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料，发现有影响工程质量的问题，责令改正等措施。在建设工程发生质量事故时，有关单位应当在24小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。对重大质量事故，事故发生地的建设行政主管部门和其他有关部门应当按照事故类别和等级向当地人民政府和上级建设行政主管部门和其他有关部门报告。由此可见，政府要对混凝土生产和施工整个过程的质量进行必要的监督，这个监督的依据当然是目前是国家法律、法规和强制性标准，但是也应该包括本地区政府制定的相关规定和要求。

与此同时，加强施工方与商品混凝土生产企业的技术合作，提高施工队伍的混凝土施工技术水平，消除施工方与商品混凝土生产企业之间因质量问题而产生的矛盾。

    - 整顿目前的混凝土市场和商品混凝土企业。主要是在深入调查建筑市场、建筑工程和建筑企业的现状的基础上，进行必要的地方法规、政令、规范和要求的酝酿和起草工作。通过这些法律文件对目前的混凝土市场和混凝土企业进行必要的整顿。可以包括《东莞市商品混凝土企业技术管理规程》，《东莞市建设工程混凝土生产与施工管理细则（或要求）》，《东莞市建设工程混凝土加工与工程施工关系的准则》等。

以此同时，引进大规模的砂石原材料供应商，为商品混凝土生产企业解决原材料不足的问题，并提供优质的原材料。

由此可见，政府行为的作用现阶段是必需的，经过市场的培育以后，特别是行业协会的作用大大发挥以后，作者认为，政府可以退出对土木建筑工程和市场的直接领导，转为督导和监督，主要是质量的监督和市场行为的监督。

## 2、行业协会在规范、协调、制约、监督方面越来越重大的作用

东莞市预拌混凝土协会是由东莞市预拌混凝土行业企事业单位自愿结成的行业性、地方性、非营利性的社会组织。该协会的宗旨是：遵守宪法、法律、法规和国家政策，遵守社会公德，广泛团结预拌混凝土行业，为行业和企业的发展服务，贯彻政府有关政策法规，协助政府进行管理，承接政府部门移交、委托和授权的各项职能，联系政府与企业，反映企业的愿望与要求。维护行业的合法权益，规范行业的市场行为，确保预拌混凝土质量，为社会提供咨询服务。

东莞市预拌混凝土协会从成立以来一直认真贯彻国家、省、市有关法律、法规及相关文件精神，在市建设局、市民政府（民间组织管理中心）的正确指导下，得到了各会员单位的鼎力支持，协会始终如一的发挥着“提供服务、反映诉求、规范行为”的职能，协会实施的加强行业管理的新举措，维护会员单位的权益，得到建筑行业的一致好评。协会在推广使用预拌混凝土，规范东莞市预拌混凝土市场行为，建立“公平、公正、公开” 的市场秩序,加强行业管理，维护混凝土生产企业和使用单位的合法权益起着重要的作用，积极开展各种技术交流、人才培训以及业务咨询。东莞市预拌混凝土协会在规范、协调、制约、监督方面起着越来越重大的作用

应该指出，商品混凝土行业具有很多别的工业行业没有的特点：

- 它们完全为本地区的土木建筑工程服务，产品和原材料具有高度的地方性；

- 它们与现代建材行业不同，一个企业的生产规模不会很大，运输距离也不可能过长，产品供货上门的服务方式决定它们必须分散并尽可能靠近用户；

- 它们的生产方式主要是购买本地原材料，一切通过试验，获得本企业技术和经济更可行的配方，并在生产中不断修正这些配方；

- 它们的产品的质量和效益不能只靠自己检验结果，而必须通过工程施工检验，甚至工程使用后的检验才能最终定论；

- 它们的经济运行方式与建筑行业一致，原材料和产品的赊贷现象十分普遍，存在各种类型的“三角债”；

- 由于共同的技术和经济的利益，行业内互相交流（人才、物资、产品）协作的现象十分普遍；

- 这些生产方式决定了它们除了必须与产业的上下游有紧密的生产联系外，还必须在地区行业内联合起来，既相互协作，又相互协调和互相制约，才能共同生存。

上述这些特点使得这个行业很容易形成一种组织，来相互支持和协调，这就是行业协会。国外混凝土行业协会是自发组成的企业家联合会，是一个在政府备案的机构。其角色非常重要，包括技术和经济的信息交流，向新加入的伙伴提供咨询，协调行业的生产和运作，协调市场价格，对本行业的企业实行市场信誉度的评价，等等。由此可见，商品混凝土行业协会的存在是必然的，是很有用的组织。可以说，如果一个地区的商品混凝土协会起不了作用，在行业中没有一定的威信，这个地区的混凝土行业运作就很可能遇到很多困难。

政府应该充分利用混凝土行业协会，使之为行业服务并引导行业良性发展。行业协会的产生可以采取行业内照顾一定代表性，成员民主选举，政府主管部门批准的办法，常务工作人员应该由从事本行业多年的，经验丰富的已退休的政府公务员、技术人员和管理人员组成，他们在本行业应该具有相当的威望，能认真执行政策法规，办事公正。行业协会的功能可以是咨询、规范、协调、制约、监督等几个方面。常务工作人员的工资和协会的支出由行业内提成和对外服务中解决，但是非营利机构。东莞市混凝土行业协会在商品混凝土行业中已经做过大量的工作，其中在技术讲座与交流、协助政府制定一些条文等方面成绩显著，在行业内具有比较高的威信。

      - 咨询和规范方面，主要是行业内部的技术和经验的交流，技术规范、要求及标准的推广。东莞市制定的规范和要求可以通过它在行业内宣传、推广和实施。另外，对于行业内外的要求，协会可以提供技术和市场的咨询

      - 协调方面，行业内企业之间有大量的协调工作要做，包括市场价格协调，产品供应范围协调，质量纠纷协调，等等。这些工作难度很大，但却是必要的，需要政府的大力支持，行业协会的威信和市场环境的成熟。如果东莞市建立混凝土市场，行业协会将能发挥更大作用。

      - 制约与监督方面，行业内部在运作中，经常出现一些违反技术规程、建筑法规合同和行业道德规范的事情，政府质监部门和监理部门发现不了或者没法处理，需要行业协会处理。行业协会具有调动行业集体力量，直至评审企业信誉度的“尚方宝剑”，可以对某企业进行劝诫，制止的工作。而不必动用处罚的力量。

      - 企业信誉度评审，行业协会在企业信誉度评审中将会起中心的作用，甚至可以把这个工作交给协会领导进行。

在市场成熟和行业协会运作良好以后，政府部门（建设局和质监站）主要作用是制定必要的规范条文和监督行业的运作，监督的对象一是工程质量，二是行业协会的运作。这意味着政府可以逐渐淡化对工程质量的直接监督管理，而转向对工程质量的督导和质量纠纷的处理。

## ３、企业内部管理全面科学化与制度化

首先，混凝土生产是一个牵涉的行业众多，战线很长、生产环节和影响因素复杂的过程。混凝土原材料的生产涉及水泥生产，砂、石采挖加工，外加剂的化工合成及加工，矿物掺和料的生产及加工等环节。而混凝土生产本身只是一个利用上述各行业的产品进行加工从而获得某些性能合格的产品的生产环节。但它并未获得最终合格的混凝土产品，它加工好的混凝土拌合物必须经过建筑工地上的再加工的技术操作程序（包括输送、浇灌、振捣、成型、表面加工、保温保湿、长时间养护、质量检验等），才能成为最终的结构产品。因此，影响混凝土工程材料质量的因素是十分错综复杂的。既有多种不同原材料的品质指标的因素（包括短期的及长期的，物理性能及化学性能等）及其稳定性；也有混凝土配方设计上的因素（既要满足设计及施工的需要，也要满足经济上的要求）；还有混凝土生产和施工技术上的因素（目前的技术水平和管理及素质水平）；最后，还有工程混凝土在实际使用条件下外界条件的影响和混凝土材料本身结构的必然演变过程。因此，混凝土产品的质量既来自原材料的生产及加工环节，也来自混凝土设计和加工的环节，同时也来自于混凝土施工的环节和使用环节。任何一个环节出问题都会影响整个混凝土工程的质量。我们必须对混凝土有一个十分全面的认识，才能够从管理上把混凝土质量抓好。目前的混凝土公司（混凝土搅拌站）只是把既定质量的水泥、砂、石、外加剂、掺合料和水按照设计（指标主要是强度和工作性能）和用户要求进行配合比设计和加工，对产品进行既定方法的检验（但还远不是全面的检验）。这种在粒度、密度分布十分宽广的悬浮态拌合物不仅在运输和浇灌过程中可能产生离析导致不均匀，还不断在产生化学变化而偏离本来的性质。虽然对此进行了一定的控制，但变化过程仍在进行。这种变化过程直到多年以后还在继续。因此，混凝土的施工和使用条件有比混凝土加工重要得多的影响。综上述，对混凝土生产技术管理必须有一个整体论的观点和视角，不能只看到一点而不及其余。

在这样一个整体论观点的指导下，混凝土生产环节本身可以做的工作还是很多的，除了原材料选购方面下工夫以外，站内首先是配方设计上的问题，其二是产品检验和生产控制上的问题，其三是设备运行操作上的问题。

（１）目前配方设计上存在的主要问题

不可否认，目前混凝土公司（站）在配方设计上更多考虑的是本企业的经济效益，而不完全是配方在技术上的合理性和用户利益。当然，满足建筑设计要求的强度和工作性能是最起码的要求，但是除此之外，还应该考虑经过努力可以满足的用户利益。目前最重要的是混凝土裂缝控制问题。当然，这里牵涉的问题非常复杂，但是，仅仅是搅拌站本身可以做得工作还很多。例如，我们的许多站还没有意识到最佳配方的问题。如果能够使用最佳砂率、最佳水泥用量和最佳外加剂用量，是否混凝土的裂缝酒会少一些？答案是肯定的。另外，我们意识到原材料质量，尤其是砂石含泥量和粉煤灰质量对混凝土收缩开裂的重要性，但是事实上，没有办法进行有效的控制，或者为了经济利益而放弃控制。目前混凝土公司和搅拌站为了降低成本，在配方设计主要考虑的是28天强度指标、工地工作性能指标和可泵性。对混凝土的早期强度（例如3天强度）、凝结时间、离析泌水性、收缩开裂性等性能考虑得很少。因此经常在以下这些性能上出现问题，当然，这些问题的责任完全归咎于混凝土公司。但是，混凝土企业是应当能够预见并在配方设计上有所控制的。目前配方设计上的最大问题可以归结为四个方面：

1）缺乏最佳胶凝材料用量的概念。为了满足强度指标及工作性能指标，搅拌站被迫或有意识采用较大的胶凝材料用量。当然，这问题与混凝土原材料质量，包括水泥质量稳定性、砂石质量稳定性、尤其是砂石基本粒形及级配、以及外加剂的质量有关，但是在同样质量的原材料情况下，目前预拌混凝土的胶材总用量都普遍偏高。其效果是浆材量偏大，水化发热量偏大，收缩偏大，开裂问题严重化。按作者调查统计，我国目前混凝土中水泥或胶材用量普遍偏高５％～２０％。越是泵送混凝土偏离程度越大。

2）缺乏最佳砂率的观念，普遍采用高砂率（42～48％）设计和生产混凝土。虽然满足了混凝土流动性的要求，但也带来严重的收缩开裂的问题。（见本文关键技术研究部分）。加上砂子的模数、级配、含泥量、含水量的波动远比石子大。因此做成混凝土的性能很难稳定。必须清楚认识到，只有水泥用量的变化了，才能有条件改变砂率，但我们调整砂率是离开这个原则的。

3）在目前质量不好的情况下仍然采用过大的粉煤灰用量。目前实际粉煤灰质量令人堪忧！真正的二级灰已经不多，又带来了脱硫灰和各种“不明来源灰”的冲击。粉煤灰的使用经常存在较高风险。为了达到技术和经济的平衡，搅拌站不得不仍然采用高粉煤灰掺量生产，同时在拖延工程验收时间，或添加早强剂等方面做文章。实际造成混凝土性能不稳定，容易出现工程事故，劣化速度加快，耐久性能下降。

4）缺乏外加剂与胶凝材料（水泥及掺合料）相容性的认识和最佳外加剂用量的经验。采用不合适的外加剂品种或外加剂用量，使混凝土的离析、凝结、收缩开裂等问题严重化。在选择品种方面，只偏向于成本效益，没有认真分析适应性问题。在选择用量上，也缺乏试验数据支持。一些站只靠外加剂厂的“推荐用量”生产，不做相容性试验，外加剂用量偏离最佳用量很远。

（２）混凝土生产控制及产品检验上的问题

东莞市商品混凝土公司的生产控制都具备原材料检验、配合比调整、出厂产品工作度检验及调整等功能。在产品检验方面，一般都在混凝土到达施工现场后，与使用方共同取样检验。或者委托第三方检验。生产控制及产品检验的人员及设备均齐全。产品接受国家授权的各级建设工程质量监督站的监管。混凝土商品化以后，搅拌站的生产及质量一般都处于建设工程监理方、施工方及监督站的监管之下。与过去施工方现场搅拌混凝土相比，监管力度加大了，工程验收规范了，混凝土质量提高了。主要体现在混凝土的强度及工作性能合格率都大大提高了。

但是，在东莞市注册的搅拌站中，生产控制的水平和产品检验的力度仍很不平衡。管理好的站制度健全，有自己的企业标准或管理规程，生产控制人员到位率高，日常检验项目齐全，数据记录整理完整齐备，因此，质量事故很少，即使有，处理得也很及时，与施工方和监理方合作良好。管理不好的站，缺乏必要的企业标准及管理制度，实验室人员部分是虚设，长时间不检验原材料质量，生产控制凭经验办事，出现事故才调整。技术数据极不完整，甚至虚填虚报。尤其是配合比报告，多有虚报现象。

大部分搅拌站的管理水平处于管理良好与管理较差之间。因此存在着建筑工程质量的较大隐患。这也反映了国家和地区还缺乏完善的商品混凝土管理规范和要求，以市场监管为主的力度还很不足够和很不均衡。

从高标准的要求，　除了上述的问题外，目前东莞市商品混凝土产业在生产技术环节的共性问题还有下述的几个方面：

- 对原材料及产品质量波动的监控还缺乏科学的管理，目前混凝土行业普遍没有建立质量管理控制图的工作制度。也无法向施工方和用户提供质量波动情况的信息。因此混凝土产品的质量并非处于有效的监控状态。通过运用混凝土质量管理控制图，生产方可以识别混凝土质量波动的性质，及时查找原因，采取措施，恢复正常生产。施工方获得质量波动方面的信息，可以加强施工质量控制，弥补可能的损失。建立建立质量管理控制图制度，也可以帮助社会了解目前混凝土产业技术存在的基本问题，有利于混凝土技术整体水平的提高。

- 大多数搅拌站还没有建立起有效的混凝土技术管理的计算机系统。包括产品质量管理系统，质量管理图系统，强度检验标准评定系统和混凝土配合比设计系统，最佳配合比文件系统等等。这是由于目前大多数公司和站缺乏计算机专业人才，同时还未认识到用电脑技术加强混凝土生产管理的重要性，所以多数搅拌站技术管理仍然凭少数人的经验进行，缺乏科学性、系统性和竞争性。

- 大多数混凝土企业仍缺少工厂内部系统的、完整的、切实可行的企业标准。该标准用企业文件的形式来规范企业的生产的程序，必须达到的标准和产品出厂以及现场供应的要求。这个企业标准应该与国家及地方有关的标准和规范相衔接，但是具有企业的特色。

- 混凝土产品的质量检验在生产方和施工方之间缺乏一致性。目前生产方在厂内按批次（一般100立方米一个批次）或桩号留样检验砼性能，按国家标准在标准养护室内进行龄期养护；工地上施工方按车次或桩号留样检验。但强度试件的养护很难采用标准养护，往往是非标准条件养护，的方法。由于强度检验的养护方法不同，结果难以对比。东莞市质监部门被迫采用工程结构抽芯测强的办法作为验收标准，引来较多争议。目前情况下如何解决这个问题，雅士继续考虑的。

- 工程产生质量事故以后，应当如何处理？按什么渠道和方式处理。也是目前商品混凝土使用中存在的一个问题，质量事故最大量的是裂缝问题。不可否认，商品混凝土走上市场以后，混凝土各种各样的开裂问题是严重化了，表现为出现几率增加了，由于商品混凝土建筑物的重要性，裂缝问题的影响是不容忽视的。不能仅看到裂缝（不仅仅有害裂缝，无害裂缝也包括在内）对建筑物载荷性能或渗透性能的影响，而必须看到裂缝对建筑物耐久寿命的影响。因此，必须花很大力气，从混凝土科研、混凝土设计、原材料工艺、混凝土生产、混凝土施工等各方面共同努力。去解决或减少混凝土的各种裂缝问题。出现质量争议或事故以后，质量监督部门就成为仲裁调解和处理的机构。但目前后者还不完全具备必要的各种技术条件来承担这一复杂的工作。

- 目前混凝土生产和混凝土施工分家的体制极不利于混凝土质量的提高，从发展的角度看，如何改革，应当成为研究的重要内容。

从全国来看，如果与先进国家相比，我国目前商品砼产业本身的技术水平还有较大的差距。虽然从表面上我们已有了一个现代化的砼产业，提高了效率，提高了质量档次，有益于环保。但是，从实际水平上，我们还有很多地方值得努力的。以下根据作者的观察，提出一些供大家参考。

（1）	商品砼产业发展的一个重要技术问题，是计算机技术开发及应用的水平。据作者所知，欧美国家的砼拌站，上世纪80年代后期除了应用计算机技术控制混凝土搅拌楼生产以外，还普遍用它来：（a）储存及使用砼技术专家库的信息并给予应用。（b）管理及调度混凝土生产和供应；（c）砼生产技术资料的档案储存和质量管理；（d）混凝土生产执行配合比的自动调节，等等。其中值得提出的是砼质量管理方面。砼质量管理图由计算机定期绘制出来，并可以根据专家库的资料给出计算机的技术分析，供技术人员参考。这种质量管理方法不仅能十分清楚地显示生产质量的主要问题，而且还能通过不断的完善和修订，使专家库资料得到提升，导致计算机管理能基本上解决日常的生产问题。因此，生产资料档案储存的意义，不仅仅是为了查证砼生产的历史质量，而且是为了通过计算机的“训练”，来监控和调节日常的砼生产。这种混凝土技术开发以及计算机技术开发的水平，是我们砼产业应当认真学习的并为之奋斗的。

（2）	另一个差距是原材料质量水平上的差距。由于发达国家的水泥、砂石、外加剂等基本上是集中化的大生产，而且大都与砼产业结合成为一个集团公司或管理系统。因此供应十分稳定，质量亦十分稳定。我国目前水平与之相比较，这方面的差距很大，成为影响我国商品砼水平提高的“瓶颈”因素。例如，由于我国砂、石质量上的波动以及水泥质量上的波动，我国目前同等级砼中水泥的用量普遍比发达国家多5%~15%。这是导致我国砼质量上普遍的裂缝过多、耐久性下降的主要原因。这还只目前大城市商品砼普遍使用的原材料，而不涉及地方中小城市的问题。我国目前地方上大量使用的还是立窑水泥。它的用量可能更大，因此问题可能会更多。

（3）	搅拌站生产的砼的质量水平上，由于原材料质量水平的差异，我国商品砼在质量上的波动一般比较大，水泥用量也比较大；因此体积稳定性比较差，裂缝问题比较严重。这是目前的主要问题。要改善这种情况，必须从原材料问题抓起，只有原材料问题基本上解决了，砼质量波动的问题才能从根本上解决。在砼搅拌站本身，必须严格质量控制，建立质量控制图管理制度，尽力减少砼质量上的波动。

（4）	目前砼拌站技术水平上的差距，还表现在试验室砼配方试验及原材料检验的水平上以及原材料的计量水平上。这在前面已经指出过了。配方试验做得多，做得好的拌站，以及原材料计量水平较高的拌站，砼质量水平就比较高。在此不再重复。

（5）	在混凝土矿物掺合料的使用上，国内搅拌站目前的问题是，使用品种过于单一，使用量还无法增加到一个新水平，掺合料对砼性能的某些影响还不能有效消除。因此，在砼高性能化方面还有较大的差距。为了提高砼的技术水平，一定要在砼掺合料使用方面下大力气，使设备能力上具备使用多品种、大掺量掺合料的条件，在技术上解决好大掺量带来的问题。

## 4、企业社会信誉度的评议制度及其信誉

日本最先在建筑行业开始企业信誉度的评议工作，由行业协会主持进行，一般每年评审一次。欧美较多国家后来也实行这种制度。其最重要的作用是促使企业充分认识到，建筑企业能够奉献给社会的，是它对建筑质量的承担，而对这种承担的最重要保证，莫过于企业的信誉。混凝土工程生产周期长，使用寿命更长，质量鉴定难以赶上生产的速度，况且目前的检测方法对现场混凝土性能的表征还有很多缺陷。所以，混凝土工程的质量主要要依靠生产和施工两个环节的工作质量（包括工程质量和工期完成情况）来保证，企业的技术、经济、管理和过往业绩的水平在承接工程方面就会起到重要作用。这就是企业信誉度的含义。

建筑企业的资质主要表征企业在生产能力和技术能力方面的等级，一定程度上也表征企业过往业绩的等级。但是它无法更详细地表征企业在这些方面，尤其在工程质量，服务质量和工期保证方面的业绩排列次序。这就要用企业信誉度来表征。

商品混凝土企业的信誉度评议的基本内容应该包括：

- 混凝土企业的资质等级；

- 混凝土企业生产历史的长短；

- 混凝土企业设备的质量水平，包括整套生产设备的完好率或运转率，所有生产和检验的计量设备的误差和精度，设备的实际生产效率，等；

- 过去二年供应混凝土的数量（可换算为单方搅拌机容量生产混凝土的生产的方数）；

- 供应混凝土的技术水平，可以把混凝土等级转变为加权指数乘上该等级混凝土所占的百分数，所有等级加起来就是技术水平，特殊混凝土（如自流平自密实混凝土、轻质高强混凝土、大体积混凝土等）可以考虑设置专门的加权指数。

- 过去二年来完成工程验收的质量水平，这个的评议标准待确定。可以用工程验收质量等级乘上加权指数，累计之和表示，如果有不合格工程或重大质量事故者要严重扣分。

- 过去二年来完成工程的工期保证水平，这个的评议标准待确定。

- 过去二年来完成工程的服务水平，可以由工程施工方、监理方作出评议。

- 企业过去两年的经济效益水平，产值、利润、完税率、欠账率、应收款与应付款的比例等等。

- 过去两年企业在环保、文明和社会贡献上的成绩。这个的评议标准待确定。

这些成绩所占比例的分配上应该向（３）、（５）、（６）、（７）、（８）倾斜，从而强调企业的工程质量，服务质量和工期保证。

这个企业信誉度评议工作应该由谁来主持，程序应该如何，都应该通过行业内民主商议后由政府主管部门确定。可以一年举行一次，也可以两年举行一次。行业协会在这工作显然应该起核心的作用，但是，评议过程必须高度民主，最后结果应该由全行业投票决定。

由此看来，这个制度的成败关键在于其评议数据的可信性和行业内评议的民主性。因为是一个关系到企业经济利益的重大问题，必须把制度完善化，决策过程民主化。使这个活动真正成为推动混凝土行业良性发展的动力。有了这个信誉度的可信性，社会对商品混凝土行业的认识必然加深，整个行业的信誉也必然加强，对推动建筑行业的改革有很大好处。

## ５、建筑业市场中的混凝土产品交易市场的建立和完善

目前我国砼产业的商品化还有一段路子要走，主要是培育良好的市场秩序、公平竞争的环境，以及完善必要的法律保障和严格的监督和管理体系。砼产品商品化最大的好处，第一是让砼的质量处于社会的监督之下，而不是过去的黑箱或半黑箱作业。第二是社会有选择更好材料、更好服务的权利，从而促进砼产业的技术和管理水平的提升。因此必须把砼作为一种商品来对待，真正让这种生产过程市场化、商品化。

经验证明，混凝土市场没有良好的市场秩序和对企业行为规范性的约束是不行的。建立商品砼交易市场，是目前培育良好市场秩序的比较好的办法。这一方面，上海市有比较好的经验可以借鉴，上海市所有有关商品砼的交易必须在交易市场上进行；商品砼价格也由交易市场按照市场情况进行调控。这样，就比较容易规范商品砼市场的动作，保护交易双方的利益。

必须强调，每个时期预拌混凝土的价格都应该有一个合理的范围，偏离这个合理范围过远就会造成相关方利益的伤害而带来社会不稳定的因素。如果混凝土企业之间无序竞争过于激烈，竞相压价成为生存手段，混凝土偷工减料的情况必然发生，工程质量必然下降，损害的首先是社会大众，其次是混凝土企业；如果混凝土价格偏高，工程质量不一定会提高，但工程造价就必然会上升，损害的仍然是社会大众。

价格调控是一门学问，混凝土市场的价格调控也不容易。行政指令是难以奏效的。行业内部发挥联合的力量是比较容易的，调整供求关系则是另一个手段。例如，由行业协会向市场定期提出协商价格是一个手段，协会可以联合部分信誉度较好的搅拌站定期提出协商价格，去影响市场；另外，政府通过通过关停信誉度低的，出现工程事故的搅拌站也是一个手段；通过政府审批新建搅拌站是另一个手段，但后两个手段都必须十分慎重。

目前情况下，我们建议，东莞市应该建立商品混凝土交易市场（可以作为建筑材料市场的一部分），为商品混凝土的交易及招、投标工作提供一个规范的运作场所；同时，该市场可以由混凝土协会定期提出一个协商性的或引导性的商品混凝土价格，供交易双方参考。该市场可以由行业协会来管理，但政策由政府主管部门制定。

政府的市场监督作用，在于培育公平竞争的环境和气氛，减少和抑制在市场的控制和招、投标时的不公平行为，例如部门的保护行为和腐败行为，哄抬或压抑价格的行为等。这方面可以用制订法规及鼓励媒体监督的办法来解决。

比较重要的或规模较大的建设工程在进行招、投标工作时也必须进行这些工程中的砼部分的招、投标工作，这工作应该在混凝土市场进行。在招投标过程中，应该充分听取技术专家的意见，由专家经过评议及表决，决定中标对象的选择。整个招、投标要由监证部门进行全程监证，以保证公平、公正和公开性。

必须在砼市场上大力提倡公平、公正和公开的竞争，打破行业垄断和行业保护主义，提倡任何背景的砼公司都有参与市场竞争的权利。在适当时候要建立法规，制约垄断和保护主义的行为。目前最重要的是要打破有建筑公司背景的砼公司过多占有市场份额的不公平行为。建立砼交易市场及招、投标制度也是制约这种行为的有效方法。

为了充分保护用户的利益，发挥社会监督作用，商品砼所使用的原材料及砼配比应该向用户公开。这也是砼商品化的一个体现。混凝土结构的质量关系到工程的安全性及寿命，是砼公司向社会作出的承诺，是一种有法律规范的行为。因此，作为这种规范的行为的一部分，砼公司应该向用户公开这些资料。除非个别有研发性质的高技术砼在使用时，考虑到保护研制者的产权利益，可以采用某些特殊的处理办法，例如合同双方共同封存砼技术资料，以备今后查证；否则，砼的这些技术资料都应该向用户公开。